|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | ЧМЭ3, АЧ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | аккумуляторная батарея 75КН-150Р |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 2,894 (ТО-3) / 3,456 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить напряжение отключённой батареи | Не менее 82,5 В, номинальное напряжение 90 В. | Вольтметр постоянного тока (0-150) В кл.2 М-1611У3 |  |  | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,007 |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов | Снять кожухи с борнов. Обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности скопления загрязнений. |  | Щётка волосяная, салфетка техническая (МУ), ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работа по уходу за батареей выполняется в резиновых фартуке и перчатках. Осмотр батареи выполнять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом и питанием от цеховой сети напряжением не ниже 12 В или с аккумуляторным фонарём. | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,068 |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек | 1. Покрепить соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить свежей. Тип смазки – солидол Ж, допускается солидол С. 3. Перемычки с окислами снять, окислы удалить чистой салфеткой. |  | Ключ торцовый 36 мм ГОСТ 2841-80, ключ рожковый 32*36 мм ГОСТ 2839-80, салфетка техническая (МУ) | Подтяжку межэлементных соединений осуществлять только торцовыми ключами, ключи должны иметь изолирующие рукоятки | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,067 |
| 4 | Проверить уровни электролита во всех элементах | Уровень (20-60) мм над пластинами. При необходимости откорректировать уровень добавлением дистиллированной воды. | Трубка мерная ТУ25-11-968-77 | Бачок переносной ПР1064.00.00, салфетка техническая (МУ) | После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалять брызги электролита | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,331 |
| 5 | Прочистить вентиляционные отверстия в пробках | Работа выполняется до заворачивания пробок после проверки уровня и плотности электролита. |  | Специгла, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 3 | 0,379 |
| 6 | Проверить напряжение каждого элемента | Минимальное напряжение 1,1 В/эл, напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 с после включения вилки. Работа выполняется при включённом освещении ВВК, дизельного помещения, кабины и подкузовном освещении. Не допускается выпуск из ТР-1 или ТО-3 батареи с хотя бы одним отключённым элементом. | Вилка нагрузочная ЭВ-2235 |  | Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После окончания проверки все потребители | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,494 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Элементы с низким напряжением, «нулевые», переполюсованные, с протечками электролита, повреждённые заменить на исправные и предварительно заряженные. |  |  | немедленно отключить |  |  |  |  |
| 7 | (Для ТР-1) Произвести отбор проб электролита для анализа | Пробы отбираются из 3 ÷ 4 наиболее худших элементов (с наименьшим напряжением, низким уровнем электролита, признаками кипения и т.д.) |  | Комплект посуды, груша резиновая | Отбор производить в резиновых перчатках и фартуке. | пробоотборщик | 1 | - | - |
| 8 | Проверить состояние аккумуляторных ящиков | Проверять отсутствие повреждений и выплесков электролита. Повреждённые поверхности покрыть щелочеупорной краской. Восстановление поверхности производить согласно требованиям Приложения 4 технического описания и инструкции по эксплуатации АДИФ-563535.075 ТО. Проверить крепление элементов. |  | Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, кисти |  | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 3 | 0,108 |
| 9 | Замерить сопротивление изоляции батареи | Замер производить по формуле Фриша или мегомметром на 500 В. Величина сопротивления не ниже 50 КОм. При меньшем сопротивлении элементы перебрать, места утечек тока выявить и устранить. | Мегомметр (0-2000) кОм кл.1,5 U-500 В ГОСТ 8038-60, |  | Перед проверкой убеждаться в выключенном положении рубильника батареи. | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,043 |
| 10 | (Для ТР-1) Произвести восстановительный подзаряд батареи | Подсоединить кабели от зарядного агрегата к клеммам зарядки батареи. Заряжать током 30 А до напряжения (1,70-1,75) В/эл. Допускается ускоренный заряд режимом: - заряд током 60 А в течение 2.5 ч; - Заряд током 30 А до напряжения (1,70-1,75) В/эл. Температура электролита при заряде не должна превышать 45° и быть ниже +5°. При необходимости подзаряд выполняется на ТО-3. | Агрегат зарядный А960, вольтметр постоянного тока (0-150) В кл.2 М-1611У3, амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2 М-42300У3, часы бытовые, термометр жидкостный (0-150)° кл.1 ТЛ2 № 1 ТУ25-2021-003-88 | Ключ торцовый 36 мм ГОСТ 2841-80, ключ рожковый 32*36 мм ГОСТ 2839-80 | Во время заряда все работы на тепловозе или вагоне прекращаются. Выходы на площадку аккумуляторного отсека и в кабину (на ЧМЭ3Т и АЧ2 пространство вокруг аккумуляторных ящиков) ограждается предупредительными плакатами. Вол время зарядки запрещается курение и применение открытого огня в цехе. | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 4 | 0,562 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Проверить плотность электролита во всех элементах | Плотность (1,19-1,21) гр/см3 при температуре + 20°. При необходимости произвести корректировку с соблюдением уровня. | Ареометр АЭ-1 1100-1300 ГОСТ 181481-81, трубка мерная ТУ25-11-968-77 | Бачок переносной ПР1064.00.00, салфетка техническая (МУ) | Проверку производить в резиновых перчатках и фартуке. | слесарь-аккумуляторщик | 1 | 5 | 1,397 |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................