|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Заготовительный цех |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | Корпус турбокомпрессора PDH-50v |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 5,575 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изъять направляющий аппарат из газоприёмного корпуса. | Расстопорить болты, вывернуть; отделить и снять направляющий аппарат. |  | Ключ 17*19 мм ГОСТ 2839-80, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, молоток 0,5 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86 | Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. | слесарь | 1 | 4 | 0,214 |
| 2 | Детали корпуса в моечную машину загрузить, после обмывки из машины изъять. |  |  | Тележка, чалочное приспособление | Поднятие и переноску узлов массой белее 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками | слесарь | 1 | 2 | 0,142 |
| 3 | Очистить охлаждающие полости газоприёмного и турбинного корпусов. | 1. Снять крышки люков охлаждающих полостей, крышку дренажного канала, регулировочный винт аэродинамического затвора. 2. Удалить остатки загрязнений, с привалочных поверхностей удалить остатки старых прокладок. Промыть и протереть сетку дренажного канала. 3. Закрыть охлаждающие полости заглушками, полости заполнить 5 % ингибированной соляной кислотой. Во время кислотной обработки охлаждающие полости периодически остукивать молотком с медным бойком. 4. Спустя 26 часов кислотный раствор слить, охлаждающие полости промыть чистой водой до прекращения выхода шлама, заполнить полости 5 % раствором кальцинированной соды на 20 мин., после чего щелочной раствор слить и промыть полости горячей чистой водой. Продолжительность кислотной обработки устанавливается в зависимости от толщины отложений (определять при снятых крышках люков охлаждающих полостей). При необходимости обработку повторить. 5. Осмотреть пробки с цинковыми протекторами, протекторы | Глубиномер ГИС-10 | Установка промывочная 010.02, шабер, сварочное оборудование, напильник 200 ГОСТ 1465-80, щётка жёсткая, молоток с алюминиевым бойком, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | После заполнения кислотой оставлять открытыми отверстия в верхних частях для выхода газов. Заполнение кислотой производить в резиновом фартуке, перчатках и защитных очках. | слесарь | 1 | 3 | 1,094 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | очистить до чистого металла, при износе цинка произвести наплавку с последующей обработкой до гладкой поверхности. Минимальная толщина цинка протектора 2 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистить направляющий аппарат, газовые полости приёмного и турбинного корпусов. | Остатки загрязнений, оставшиеся после промывки в моечной машине, удалить вручную. При сильных скоплениях нагара на направляющем аппарате опустить его в ванну с щелочным раствором до полного растворения нагара, промыть в воде, насухо вытереть. После очистки газовые полости тщательно протереть до полного удаления частиц нагара. “Упорные” отложения после обработки в моечной машине предварительно обрабатывать щелочным раствором с последующей промывкой. |  | Машина моечная А328.00.00, ванна промывочная, щётки жёсткие волосяная и проволочная, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работы по очистке производить в резиновом фартуке, перчатках и защитных очках. | слесарь | 1 | 3 | 0,548 |
| 5 | Очистить прочие внутренние поверхности. | 1. Дренажную полость газоприёмного корпуса протереть ве-тошью, смоченной в керосине. 2. Каналы аэродинамического затвора прочистить ершом и продуть сжатым воздухом. При необходимости каналы промыть керосином под давлением. 3. Горловину газоприёмного корпуса у лабиринта газовой полости протереть чистой салфеткой, смоченной в керосине и продуть сжатым воздухом. 4. Запрессованные лабиринтные кольца уплотнений масляных полостей протереть чистыми салфетками, смоченными в бензине и продуть сжатым воздухом. |  | Машина моечная А328.00.00, ванна промывочная, ёрш проволочный, камера продувочная А154.00.00, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работы по очистке производить в резиновом фартуке, перчатках и защитных очках. | слесарь | 1 | 3 | 0,420 |
| 6 | Газоприёмный и турбинный корпуса отремонтировать. | 1. Корпуса осмотреть, проверить отсутствие трещин, пробоин, свищей, сколов. 2. Охлаждающие полости заполнить водой, заглушить, опрессовать давлением 3 кгс/см2 в течение 2 мин. Опрессовывать горячей водой температурой (60-80) С. Выявленные течи по порам и свищам, расположенные на наружных поверхностях, не несущих силовой нагрузки, устранить зачисткой с последующей пропиткой эпоксидной смолой, по свищам допускается постановка гужонов из мягкой стали с последующей подчеканкой. После устранения утечек опрессовку повторить | Нутромер НИ100-160 ГОСТ 868-82, скоба микрометрическая СР125 ГОСТ 11098-75 с индикаторной головкой ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, | Стенд опрессовочный А1151.00.00, напильник 200 ГОСТ 1465-80, кисти, сварочное оборудование, кузнечной оборудование, машинка шлифовальная | Поднятие и ручное перемещение узлов и деталей массой более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками. При работе со шлифовальной машинкой пользоваться защитными очками. | слесарь | 1 | 5 | 0,988 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Гужоны ставить на эпоксидной смоле. 3. Выявленные трещины, а также дефекты на частях, несущих силовые нагрузки (гнёзда опорных узлов, горловины лабиринтов, вертикальные перегородки, опорные лапы) заваривать горячей сваркой с использованием электродов ПНЧ и последующей механической обработкой. Трещины и прочие дефекты перед заваркой должны быть разделаны; концы трещин перед разделкой должны засверливаться. 4. Изношенные места привалочных поверхностей восстановить наплавкой латунным прутком под флюсом и последующими обработкой и подгонкой. 5. Проверить состояние втулок лабиринтных уплотнений масляной полости: а. Проверить качество запрессовки, отсутствие смещений. Потерявшие натяг, имеющие трещины, отколы, односторонний износ 0,5 мм и более, заменить. Натяг втулки лабиринта при запрессовке (0,02-0,04) мм. б. Замерить внутренний диаметр втулок лабиринтов для определения зазоров. Величина зазоров (0,60-0,66) мм. 6. Замерить внутренний диаметр горловины лабиринтного уплотнения газовой полости для определения зазора. Величина зазора (0,60-0,66) мм. 7. Проверить состояние шпилек, резьбовых гнёзд и пробок. Износ резьбы в гнёздах устранить нарезкой новой резьбы. Шпильки изогнутые, с трещинами, изношенной резьбой или сорванным хотя бы одним витком, заменить. Допускается увеличение диаметра резьбы не более, чем на одну ступень относительно чертёжной. | термометр ТЛ2 (0-150)° С, манометр МП-5 ТУ25-02.180.315-78 | ГОСТ 5009-82, дрель, резьбонарезной инструмент |  |  |  |  |  |
| 7 | Направляющий аппарат отремонтировать | 1. Удалить остатки загрязнений. 2. Аппарат осмотреть, проверить отсутствие трещин, изношенных мест. Трещины в кожухе разделать и заварить с предварительным разогревом до (600-650) С электродами УОНИ-13/45 постоянным током обратной полярности. Изношенные места наплавить с последующей обточкой и | Термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ, линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89, набор щупов №2 кл.1 | 3убило 16*60° ГОСТ 7211-86, молоток 0,2 кг ГОСТ 2310-77, напильник 200 ГОСТ 1465-80, шабер, шкурка шлифовальная |  | слесарь | 1 | 5 | 0,227 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | подгонкой по месту (щуп 0,03 мм между внешним поясом венца и корпусом турбины не проходит). При наличии хотя бы одной лопнувшей лопатки аппарат заменить. При необходимости допускается расточка кожуха для регулировки радиального зазора между колесом турбины и кожухом (1,0-1,2) мм. 3. Аппарат тщательно протереть до чистого металла, протереть моторным маслом, протереть насухо и покрыть меловой краской. После высыхания краски проверить отсутствие трещин. Трещины длиной до 5 мм выпилить с обеспечением плавных переходов. Допускается выпиловка не более трёх трещин (на одной лопатке - не более одной трещины). Лопатки отрихтовать по шаблону с обеспечением прямолинейности выходных кромок. После рихтовки лопатки вторично осмотреть. 4. Мелкие задиры и забоины лопаток и кожуха зашлифовать. 5. Выработку отверстий под болты устранить заплавкой с последующей рассверловкой под чертёжный размер. | ТУ2-034-225-87 | электрошкаф А298.02.00, электродрель, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  |  |  |  |  |
| 8 | Термоизолирующий экран со стенкой нагнетательной части отремонтировать. | 1. Удалить с экрана и стенки остатки загрязнений. 2. Проверить затяжку болтов соединения экрана со стенкой. Проверить качество сварных швов коробки экрана и цилиндрического кожуха ротора. Дефектный шов вырезать, заварить электродами УОНИ-13/45 диаметром 3 мм постоянным током. Заварку швов при полной разборке выполнять наложением коротких диаметрально расположенных отрезков, постепенно заполняя всю длину шва. 3. Проверить отсутствие трещин и прожогов в коробе и цилиндре, при их наличии экран разобрать и собрать с заменой дефектного элемента. 4. Осмотреть заднюю стенку нагнетателя. Задиры и потёртости глубиной до 0,5 мм зашлифовать до плавных переходов. Проверить состояние гребней лабиринта, сколы глубиной до 0,5 мм зашлифовать. | Глубиномер ГИС-10 | Напильник 150 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, ключ 14*17 мм ГОСТ 2839-80, молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, сварочное оборудование, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 5 | 0,698 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | При выявлении трещин любой длины стенку заменить |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Корпус нагнетательной части отремонтировать. | 1. Корпус осмотреть, проверить отсутствие трещин, пробоин и сколов. Осмотреть обойму подшипникового узла ротора со стороны нагнетателя. При выявлении механических дефектов любого размера и расположения корпус бракуется. Допускается устранение пористости наружных поверхностей улитки пропиткой эпоксидной смолой с наложением слоя пасты на основе эпоксидной смолы № 3 2. Проверить состояние втулок лабиринтных уплотнений масляной полости в корпусе и обойме согласно требованиям п.5 раздела 6. 3. Проверить затяжку соединений корпуса нагнетателя со вставкой и диском диффузора. Задиры глубиной до 2 мм, риски, натиры зашлифовать до плавных переходов. 4. При износе резьбы в гнёздах нарезать новую. Болты с изношенной или сорванной (хотя бы одним витком), забитыми головками заменить. Увеличение размера резьбы не более, чем на одну ступень относительно чертежа. | Нутромер НИ100-160 ГОСТ 868-82, глубиномер ГИС-10, калибры резьбовые КР ГОСТ 17756-89 | Напильник 150 ГОСТ 1465-80, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, лампа переносная, резьбонарезной инструмент, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 5 | 0,687 |
| 10 | Корпус воздухоочистителя осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть обечайки, вмятины выправить. 2. Трещины и пробоины обечаек устранить наложением заплат из двух слоёв паковочной ткани на эпоксидной смоле с обеих сторон (для алюминиевой обечайки). 3. Осмотреть каркас, проверить надёжность соединений. Проверить состояние резьбовых соединений. Изношенные, с сорванной резьбой, деформирорванные шпильки, винты, гайки заменить. Износ резьбовых гнёзд соединения с нагнетателем устра- | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89 | Молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, киянка, ножницы слесарные, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, электродрель, шкурка шлифо- |  | слесарь | 1 | 4 | 0,290 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | нять постановкой резьбовых ввёртышей на анаэробном клее. 4. Выправить деформированные места посадочных поверхностей под кассеты фильтров. |  | вальная ГОСТ 5009-82, кисти, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  |  |  |  |  |
| 11 | Проверить состояние крышек опорных узлов. | 1. Крышки протереть, проверить отсутствие трещин, сколов, изношенных мест. 2. Проверить состояние пробок и резьбовых гнёзд, отсутствие признаков течей масла. При износе резьбы гнездо рассверлить с нарезкой новой резьбы и постановкой ремонтной пробки. 3. Привалочные поверхности зачистить от старых прокладок, заусенцы зашлифовать. 4. Фонари маслоуказателей вывернуть, промыть, проверить состояние резьбы. Стёкла, потерявшие прозрачность, повреждённые заменить. Фонари поставить на место с новыми уплотнениями. | Калибры резьбовые КР ГОСТ 17756-89 | Ключи 17*19 мм 27*30 мм ГОСТ 2839-80, спнецключ, шабер, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,267 |

Метрологическая экспертиза проведена

«.........» .......................................200...... г.

Инженер-технолог Ржаксинский А.В. .....................................................................