|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | Неплановый |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | ЧМЭ3, ВЛ60К |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Медницко-заливочное отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | заливка |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | вкладыши моторно-осевого подшипника |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 3,147 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Выплавить старую заливку | Вкладыши уложить в тележку, тележку закатить в печь. Поднять температуру в печи до (460-500)˚ С, выдержать вкладыши в печи до полного стекания баббита в изложницу печи. |  |  | Термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ | Установка заливочная А1616.00.00 | Работы выполняются в защитном брезентовом костюме, рукавицах и очках. Работы с горячими вкладышами выполнять только при помощи кузнечных щипцов или захватных приспособлений. |  | слесарь | 1 | 3 | 0,183 |
|  | 2 | Проверить отсутствие трещин в теле вкладышей | Выкатить тележку из печи, вкладыши осмотреть, обстучать молотком. При наличии трещин любого размера вкладыш бракуется. Проверка вкладышей осуществляется в горячем состоянии. |  |  |  | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная | Работы с горячими вкладышами выполнять только при помощи кузнечных щипцов или захватных приспособлений. |  | слесарь | 1 | 5 | 0,084 |
|  | 3 | Вкладыши очистить | Шлак с поверхности вкладышей полностью удалить механическим способом. |  |  |  | Машинка шлифовальная, щётка жёсткая, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работа выполняется в защитных очках, после полного остывания вкладышей |  | слесарь | 1 | 3 | 0,264 |
|  | 4 | Комплект вкладышей обмерить | 1. Соединить вкладыши одного комплекта при помощи хомута, добиваясь расположения торцов наружных горловин в одной плоскости. По результатам замеров делается вывод о необходимости направления комплекта вкладышей на обработку наружных поверхностей, буртов или браковке. Замеры выполнять в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, наружный диаметр подшипника, кроме того в трёх поясах. 2. Замерить наружный диаметр комплекта по формулам: d1’+ d2’ d1 = ---------- ; 2 |  |  | Штангенциркуль ШЦС-МОП-200-370, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 | Позиция комплектная ПР3006.00.00 |  |  | слесарь | 1 | 5 | 0,147 |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | d1’’+ d2’’ d2 = ------------ ; 2 d1’’’+ d2’’’ d3 = -------------- ; 2 где d1, d2, d3 – средний диаметр по отдельным поясам; d1’, d2’, d1’’, d2’’, d1’’’, d2’’’ – диаметры по отдельным плоскостям; Далее: d1+d2+d3 dн = ------------- ; 3 Для НБ-412К dн не менее 235,0 мм; для ТЕ-006 dн не менее 250,0 мм. 3. Замерить наружные диаметры буртов по формуле: d1+d2 dσ = ------- ; 2 где - d1 и d2 – диаметр бурта по отдельным плоскостям: ### Для НБ-412К dσ не менее 320 мм, для ТЕ-006 dσ не менее 250 мм. 4. Замерить ширину буртов. Для НБ-412К Nσ = (24.0- 28,5) мм; для ТЕ-006 Nσ не менее 40,0 мм. 5. Замерить толщину стенок вкладышей. Для НБ-412К не менее 10 мм, для ТЕ-006 не менее 15 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 5 | Поверхности, подлежащие заливке, облудить | 1. Подготовленные поверхности вторично тщательно очистить и протереть. 2. Протравить поверхности раствором хлористого цинка (вода 72 %, хлористый цинк 25 %, соляная кислота 2 %, нашатырь 1 %.) Допускается приготовление травильной кислоты путём растворения цинковой стружки в соляной кислоте до её насыщения. 3. Погрузить вкладыши в лудильную камеру, нагреть до (260-265)º С, облудить подлежащие заливке поверхности прутком припоя ПОС-30 с посыпанием нагретой поверхности порошком нашатыря и зачисткой их щёткой или ветошью. Допускается лужение баббитом Б-83. Лужение осуществлять до образования сплошного гладкого блестящего слоя полуды. |  |  | Термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ | Электрошкаф А192.02.00, щётка жёсткая, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работы с травильнам раствором осуществлять в защитных перчатках и очках. Рабочее место должно быть оборудование вытяжной вентиляцией. Приготовление травильного раствора осуществлять в отдельном помещении с исправной вытяжной вентиляцией, вдали от источников огня. В помещении не должно быть оборудования, могущего дать искру. В помещении и вблизи него запрещается курить или пользоваться огнём. Пользоваться раствором можно только после полного прекращения газовыделения. |  | слесарь | 1 | 5 | 1,487 |
|  | 6 | Рабочие поверхности вкладышей залить баббитом | 1. Нагреть гильзу патрона заливочного станка до 300º, внутреннюю поверхность натереть хозяйственным мылом. Патрон должен соответствовать типу заливаемого подшипника. Патрон станка к началу заливки прогреть до (100- 150)º С (от гильзы). 2. Окно нижнего вкладыша закрыть заделкой, между плоскостями стыковки половин подшипника вложить стальную прокладку толщиной (0,4-0,5) мм. Подготовленный комплект вкладышей вставить в гильзу заливочного станка, гильзу завести в патрон. Сборку и установку вкладышей в гильзу производить сразу после окончания лужения, в течение (1-1,5) мин 3. Разогреть расплав баббита Б-16, подготовленного к заливке, |  |  | Термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ, манометр МПТ-160 кл.1 (0-10) кгс/см2 ГОСТ 2405-80, секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80, | Установка заливочная А1616.00.00, электрошкаф А192.02.00, подвод сжатого воздуха | Работы выполняются в защитном брезентовом костюме, рукавицах и очках. Работы с горячими вкладышами выполнять только при помощи кузнечных щипцов или захватных приспособлений. |  | слесарь | 1 | 5 | 0,731 |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | до 450º. Перегрев баббита выше 500º не допускается (признак перегрева – появление на поверхности расплава оксидной плёнки с изменением цвета от жёлтого до тёмно-синего. 4. Включить станок, установить скорость вращения патрона 330 об/мин. Тщательно перемешать в тигле расплав, начать заливать в воронку станка ровной непрерывной струёй, ускоряя перелив к концу заливки. Продолжительность заливки расплава не более (15-20) с, прерывать струю расплава не допускается. 5. Переключить скорость вращения патрона станка на 505 об/мин на (15-20) с, затем установить скорость 980 об/мин., держать эту скорость (6-8) мин. 6. Станок остановить, ввести в воронку станка шланг со сжатым воздухом давлением (1,5-2,0) кгс/см², пустить внутрь патрона воздух на (2-3) мин., после чего изъять подшипник из патрона. |  |  | часы бытовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Вкладыши после заливки обработать и осмотреть | 1. Удалить приливы и заусенцы. 2. Выбить из окна нижнего вкладыша заделку. 3. Остукиванием вкладыша проверить качество заливки (чистый металлический звук). В случае дребезжащего звука, видимых отслоениях, усадках, трещинах и прочих дефектах заливки вкладыши подлежат перезаливке. Периодически проверять твёрдость залитого слоя баббита на прессе Бриннеля (26-30) ед. |  |  | Пресс Бриннеля | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, напильник 250 ГОСТ 1465-80, лампа переносная |  |  | слесарь | 1 | 4 | 0,251 |
| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «.........» .......................................200...... г. |  |  |  |  | «.........» .......................................200...... г. Инженер по ОХТ и ТБ Анисимова Н.П. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |