|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТР-2, ТР-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | АЧ2, ТГМ3Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Дизельное отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | коленчатый вал дизеля М750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 7,785 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтировать заглушки шатунных и 7 коренной шейки | Расстопорить и отвернуть гайки стяжных болтов, болты снять. Извлечь заглушки шатунных шеек из гнёзд. Извлечь внутреннюю заглушку из 7 коренной шейки, вытолкнуть стяжной болт с наружной заглушкой, изъять поплавок, рассоединить болт и траверсу. |  | Подставка Л9690-354, приспособление Л9690-681, ключи 14 и 17 ГОСТ2841-80, ключи 14 и 17 ГОСТ 2906-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86 | Запрещается выполнение любых работ на вале при его нахождении в подвешенном состоянии. | слесарь | 1 | 3 | 0,573 |
| 2 | Очистить коленчатый вал и снятые детали. | 1. Вал перенести на подставку с поддоном. Протереть вал во всех местах ветошью, смоченной в керосине или дизельном топливе. «Упорные» отложения удалить после отмачивания щёткой. 2. Трубки перепуска масла из коренных в шатунные шейки прочистить ершами, промыть дизельным топливом и продуть сжатым воздухом. Промывку смазочных каналов осуществлять под давлением шприцем. 3. После очистки вал окончательно промыть, вначале дизельным топливом, затем бензином и насухо вытереть. 4. Заглушки, болты, гайки, поплавок, переходник промыть в керосине или дизельном топливе и насухо вытереть. |  | Подставка Л9690-354, ванны промывочные Л9689-3798, приспособление подъёмное Л9690-048, оправка для ерша Л9498-036, промывочный шприц Л9690-247-1, подвод сжатого воздуха, щётки волосяные, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Продувочные работы выполнять в защитных очках. При продувке не допускать вылета загрязнений в сторону людей. Запрещается использование для промывки дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При промывке пользоваться защитными пастами. Все работы по очистке выполнять без контакта с моющими составами, в резиновых перчатках, с использованием щёток. | слесарь | 1 | 3 | 0,442 |
| 3 | Произвести дефектацию коленчатого вала. | 1. Вал подготовить к магнитной дефектоскопии. Магнитный контроль выполняется работниками лаборатории диагностики. 2. Вал осмотреть. На шейках допускаются следы коррозии, мелкие забоины, круговые риски глубиной не более ≈ 0,2 мм (визуально); не более чем в двух местах на одной шейке. Общая площадь дефектов на одной шейке допускается не более 2 см2. | Индикатор ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, скоба СР125 ГОСТ 11098-75 штангензубомер ШЗН-40 ГОСТ 1643-81, лупа 10*, шаб | Приспособление подъёмное Л9690-048, ключ Л9690-1225, подставка с призмами, стойка индикаторная | Запрещается выполнение любых работ на вале при его нахождении в подвешенном состояниии. | слесарь дефектоскопист | 1 1 | 6 | 1,648 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | На упорных буртах шеек допускается наличие рисок, задиров и местных выработок глубиной не более 0,06 мм (по индикатору). Осмотр вала выполнять при помощи лупы не слабее 10х 3. Произвести обмеры шеек. Замеры диаметра производить в трёх поясах в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Определить овальность, конусность, корсетность (бочкообразность). Овальность допускается не более 0,03 мм, конусность не более 0,02 мм, корсетность или бочкообразность не более 0,01 мм. При неплановом ремонте дизеля овальность и конусность шеек допускается не более 0,06 мм. Результаты замеров использовать при ремонте подшипников коленчатого вала. Минимальный диаметр коренных шеек 104,85 мм (после шлифовки с азотацией 104,65 мм); у шатунных шеек 94,80 мм. 4. Перенести вал на призмы, оперев на 1, 4 и 7 коренные шейки, проверить биение коренных шеек (не более 0,04 мм). Призма под 4 шейкой должна допускать возможность регулировки по высоте. 5. Проверить торцовое биение буртов коренных шеек (не более 0,02 мм). 6. Проверить надёжность запрессовки хвостовика дополнительного отбора мощности. 7. Осмотреть поверхности хвостовика. Допускается наличие рисок глубиной не более 0,1 мм, не доходящих до кромки конусной поверхности на 10 мм. 8. Осмотреть шлицевую часть. Проверить отсутствие смятия, скручивания, сколов, выработки. Проверить длину общей нормали (не менее 34,63 мм). Глубина выработки не должна превышать 0,1 мм; длина шлицев не менее 16,5 мм. Шлицевое зацепление с шестерней должно обеспечивать зазор (0,08- 0,30) мм. Минимальная толщина зуба должна быть не менее 5,27 мм. | лон-палетка | Л9578-084 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 9. Проверить прилегание конусных поверхностей втулки силиконового демпфера по отпечатку краски. Пятна контакта должны располагаться непрерывными кольцевыми полосами, площадь прилегания должна составлять не менее 85 %. Втулка и хвостовик распаровке не подлежат. Проверять по отпечатку краски лазури железной или масляной эскизной. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устранить дефекты рабочих поверхностей шеек. | Выявленные мелкие дефекты глубиной до ≈ 0,1 мм (визуально) вывести зачисткой с последующей полировкой. Аналогичным путём устранить наволакивание бронзы. Цвета побежалости вывести притиркой с последующей полировкой. На галтелях максимальная глубина дефектов, подлежащих выведению 0,05 мм (визуально). |  | Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, машинка шлифовальная, патрон 6-В12 ГОСТ 8522-79 (для войлочной насадки), ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 6 | 1,230 |
| 5 | Проверить состояние маслоперепускных трубок. | 1. Проверить отсутствие деформаций и механических дефектов. В случае выявления трубку заменить. 2. Порядок замены трубки: - Выбить дефектную трубку. - Ершом прочистить отверстие под трубку в шейках. - Вставить полуфабрикат новой трубки, выступающий торец запилить заподлицо с поверхностью коренной шейки. После опиловки царапин и забоин на поверхности шеек не допускается. - Выровнять подрезанный конец трубки оправкой с шариковым наконечником и развальцевать. Утопание торца трубки в шейке после обработки (0,5- 1,1) мм, радиус развальцовки (0,2-0,3) мм (визуально). - Зачистить торец трубки. - Уплотнить трубку в отверстиях шеек при помощи прогонок с поочерёдным увеличением диаметра. | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 | Оправка Л9498-036 с ершом, оправка Л9598-004 с шариком, комплект прогонок Л9398-190, оправка клиновая Л9689-680, молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, выколотка, напильник 150 ГОСТ 1465-80, бородок, лампа переносная, шкурка шлифовальная |  | слесарь | 1 | 5 | 0,245 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Диаметр первой прогонки 6,0 мм, последней 6,5 мм. - При замене трубок вывода масла на поверхность шеек новую трубку в шейке подклинивать специальной оправкой, наружный торец обработать выше указанным порядком. Уплотнение данных трубок прогонками не производится |  | ГОСТ 5009-82, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверить состояние заглушек внутренних полостей шатунных и 7 коренной шейки. | 1. Заглушки осмотреть, проверить отсутствие рисок, забоин, наклёпа. Дефекты глубиной до 0,5 мм вывести зачисткой, на проточке под уплотнительное кольцо торцовкой с последующей зачисткой. Распаровка заглушек с гнёздами в шейках без надобности не допускается. Заглушки подлежат замене в случае выявления трещины любого размера, прогибе дна более 0,5 мм, дефектах глубиной более 0,5 мм. 2. Проверить прилегание заглушек к «своим» гнёздам в шейках по отпечаткам краски. Отпечатки должны быть непрерывными шириной не менее 3 мм. При необходимости произвести притирку. 3. У наружной заглушки 7 коренной шейки проверить диаметр цилиндрической части (не менее 69,94 мм) и диаметр сопрягаемой поверхности в шейке, определить зазор (0,0-0,12) мм. Проверить толщину бурта (не менее 5,5 мм). 4. Проверить утопание заглушек в гнёздах по шаблону. Максимальное утопание 1 мм. Выступания заглушек за плоскость щёк не допускается. 5. Проверить по весу подобранные комплекты из заглушек, болтов, уплотнений, шайб и гаек для каждой шатунной шейки. Разновес не должен превышать 3 гр. 6. Подобранные заглушки переклеймить номерами от 1 до 12 (от первой шейки со стороны передач) согласно размещению в гнёздах. Подобранные комплекты деталей увязать бечевой. | Скоба СР125 ГОСТ 11098-75 с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, весы ВНЦ ГОСТ 7327-80, шаблон Л9545-031, глубиномер ГИС-10 | Шкурка шлифовальная ГОСТ5009-82, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 5 | 0,628 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проверить состояние стяжных болтов заглушек. | 1. Болты осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, забоин, коррозии. Места коррозии глубиной до 0,05 мм, риски, и забоины глубиной до 0,1 зачистить с последующей полировкой. 2. Резьбу при износе или срыве до двух ниток проверить калибром. 3. Проверить отсутствие деформации (изгиб не более 0,2 мм по всей длине). | Лупа 10*, калибр резьбовой КР ГОСТ 17789-89 глубиномер ГИС-10, линейка (0-300) ГОСТ 427-75, набор щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87 |  |  | слесарь | 1 | 5 | 0,256 |
| 8 | Проверить состояние траверсы заглушки и поплавка седьмой коренной шейки. | Детали осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, забоин, наклёпа. Мелкие дефекты поплавка глубиной до ≈ 0,5 мм (визуально), на траверсе глубиной до ≈ 0,1 мм (визуально) зачистить. | Лупа 10* | Шкурка шлифовальная ГОСТ5009-82 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,120 |
| 9 | Проверить состояние переходника на носок отбора мощности. | 1. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, сколов, забоин. Сколы, забоины, наклёп глубиной до 0,15 мм вывести зачисткой. 2. Проверить износ шлицев путём замера нормали (не менее 116,62 мм). Износ шлицев устранять электролитическим меднением (слой меди не более 0,03 мм). 3. Проверить состояние отверстий под болты. Мелкие риски глубиной до 0,1 мм вывести зачисткой. Замерить диаметры болтов, соответствующих отверстий в переходнике и фланце коленчатого вала, определить посадку болтов (натяг до 0,027 мм, зазор до 0,0005 мм). После проверки и совмещения отверстий с близкими диаметрами на переходник, фланец и болты, нанести метки спаренности. Восстановление посадки болтов производить разворачиванием совмещённых отверстий переходника и фланца или хромированием (слой хрома не более 0,2 мм). | Лупа 10*, скоба СР125 ГОСТ 11098-75 с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, нутромер НИ100-160 ГОСТ 686-82, штангензубомер ШЗН-40 ГОСТ 1643-81 | Гальваническое оборудование, развёртка ГОСТ 11177-84, набор клейм Н-6 ГОСТ 8170-87, молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77 |  | слесарь | 1 | 6 | 0,237 |
| 10 | Проверить со | 1. Болты осмотреть, проверить отсутствие забоин, смятия, сколов, трещин, изгибов. Риски глубиной до 0,1 мм устра- | Лупа 10*, скоба СР125 | Шкурка шлифовальная |  | слесарь | 1 | 5 | 0,164 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | стояние болтов крепления переходника к фланцу коленчатого вала. | нить зачисткой. Распаровка болтов с отверстиями после подбора не допускается. Для обеспечения посадки цилиндрические части шлифовать или хромировать (толщина хрома не более 0,2 мм). 2. После проверки диаметров цилиндрических частей согласно требованиям п.3 раздела 9 и подбора болтов по отверстиям проверить состояние резьбы по калибру. Болт подлежит замене при диаметре менее 13,7 мм, износе или срыве более одного витка резьбы. | ГОСТ 11098-75 с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68, калибр резьбовой КР ГОСТ 17789-89 | ГОСТ5009-82, гальваническое оборудование, станочное оборудование |  |  |  |  |  |
| 11 | Детали коленчатого вала промыть перед сборкой. | Коленчатый вал и снятые детали подвергнуть очистке согласно требованиям раздела 2. Работа выполняется непосредственно перед сборкой коленчатого вала. |  | Подставка Л9690-354, ванны промывочные Л9689-3798, приспособление подъёмное Л9690-048, оправка для ерша Л9498-036, промывочный шприц Л9690-247-1, подвод сжатого воздуха, щётки волосяные, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Продувочные работы выполнять в защитных очках. При продувке не допускать вылета загрязнений в сторону людей. Запрещается использование для промывки дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При промывке пользоваться защитными пастами. Все работы по очистке выполнять без контакта с моющими составами, в резиновых перчатках, с использованием щёток. | слесарь | 1 | 3 | 0,193 |
| 12 | Собрать заглушки шатунных и 7 коренной шейки. | 1. Собрать заглушки 7 коренной шейки: - Завести головку стяжного болта в траверсу; траверсу с болтами завести в заглушку и зафиксировать. - Покрыть внутреннюю поверхность шейки чистым моторным маслом. Фиксирующий штифт траверсы перед установкой смазывать моторным маслом. Во избежание проворачивания заглушек при затяжке | Шаблон Л9545-031 | Подставка Л9690-354, приспособление Л9690-681, шаблон Л9545-031, ключи 14 мм ГОСТ 2841-80 и ГОСТ 2906-80, |  | слесарь | 1 | 4 | 0,821 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | гаек, затяжку осуществлять двумя ключами с двух сторон. - Одеть на наружную заглушку прокладку. Завести болт в поплавок, поплавок вместе с болтом и заглушкой вставить в шейку. - Протереть чистой замшей заднюю заглушку и её гнездо в шейке, заглушку вставить в гнездо. - На хвостовик болта одеть уплотнение, на резьбу намотать четыре витка шёлковой нити, одеть шайбу, завернуть и зашплинтовать гайку. Усики шплинтов окончательно разводить после опрессовки вала. После установки заглушек контролировать их утопание согласно требованиям п.4 раздела 6. 2. Собрать заглушки 1 шатунной шейки: - Распустить связку комплекта заглушек. Заглушки и посадочные гнёзда протереть чистой замшей. - Одеть на болт уплотнение, заглушку с клеймом № 1 и завести в 1 шатунную шейку со стороны передач. - Одеть на болт заглушку № 2. - На резьбу болта намотать четыре витка шёлковой нить, одеть уплотнение, затянуть гайку и зашплинтовать, не отгибая окончательно усики шплинтов. 3. Подготовить связку с заглушками № 3 и 4. Выше указанным порядком собрать заглушки на 2 шатунной шейке, затем на 3 и т.д. |  | плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, салфетка замшевая |  |  |  |  |  |
| 13 | Произвести опрессовку коленчатого вала. | 1. Уложить коленчатый вал на опрессовочный стенд. На коренные шейки одеть хомуты Л9690-227, на шатунные Л9690-232. 2. Дать давление в полости шеек, проверить отсутствие утечек в гидросистеме стенда, после чего поднять давление в полостях шеек до (15-20) кгс/см2. Опрессовку выполнять авиамаслом температурой (70-80) С. 3. Спустя 5 мин. после поднятия давления проверить отсутст | Стенд ОМ9699-119 с манометром МПТ-50 кл.1,5 (0-25) кгс/см2 и электротермометром ТУЭ-8А | Приспособление подъёмное Л9690-048, хомуты Л9690-227 и Л9690-232 | Работы на опрессовочном стенде выполняют работники, получившие специальный допуск. Перед использованием опрессовочного стенда проверять исправность напорных рукавов, штуцеров, | слесарь | 1 | 5 | 0,941 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | вие утечек по заглушкам и по заглушкам перепускных трубок. Пропуск масла по заглушкам и трубкам не допускается. На поверхностях шеек допускается появление масляной плёнки без образования капель. 4. В случае выявления неплотностей давление в гидросистеме стенда сбить, масло из вала полностью слить. Вал перенести на ремонтную позицию. Утечки по перепускным трубкам устранить прогонками. Неплотности заглушек устранить зенковкой фасок посадочных гнёзд. Запрещается устранение неплотностей заглушек подтяжкой стяжных болтов. После устранения неплотностей опрессовку повторить. 5. По окончании испытания шейки покрыть чистым моторным маслом, обвернуть бумагой и обвязать бечевой. Окончательно развести усики шплинтов гаек заглушек. Разводку усиков шплинтов выполнять «якорем». |  |  | хомутов, трубопроводов. В случае выявления утечек работу на стенде немедленно прекращать. Запрещается устранение реплотностей вала при нахожденнии его на опрессовочном стенде. До снятия хомутов с шеек вала после опрессовки сбивать давление в гидросистеме стенда. Вал со стенда снимать после полного слива масла из шеек и каналов вала. |  |  |  |  |
| 14 | Установить зубчатый переходник. | 1. Сопрягаемые места коленчатого вала и переходника протереть и покрыть чистым маслом. 2. Запрессовать болты во фланец коленчатого вала согласно разметке. Одеть на конец вала переходник, совместив сборочные риски переходника и фланца. 3. Смазать резьбу болтов касторовым маслом. Наживить болты, равно-мерным обходом затянуть гайки, подтягивая переходник к фланцу. После полной затяжки гайки зашплинтовать (разводка усиков «якорем»). Затяжку гаек осуществлять перекрёстным порядком, на одну грань за обход. |  | Струбцина Л9690-425, ключ 19 ГОСТ 2841-80, ключ 17*19 ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 4 | 0,287 |

| Метрологическая экспертиза проведена |  | Согласовано: |
| --- | --- | --- |
| «.........» .......................................200...... г. |  | «.........» .......................................200...... г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  | Инженер по ОХТ и ТБ Анисимова Н.П. ......................................................................... |