| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 31 августа 2009 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

заливки вкладышей МОП тяговых двигателей ТЕ-006, НБ-412К

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплавить старую заливку | Вкладыши уложить в тележку, тележку закатить в печь. Поднять температуру в печи до (460-500)˚ С, выдер- | Установка заливочная А1616.00.00; | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жать вкладыши в печи до полного стекания баббита в изложницу печи. | термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 Т |  |  |
| 2 | Проверить отсутствие трещин в теле вкладышей | Выкатить тележку из печи, вкладыши осмотреть, обстучать молотком. При наличии трещин любого размера вкладыш бракуется. Проверка вкладышей осуществляется в горячем состоянии. | Молоток смотровой; лампа переносная | 5 |  |
| 3 | Вкладыши очистить | Шлак с поверхности вкладышей полностью удалить механическим способом. | Машинка шлифовальная; щётка жёсткая; шкурка шлифовальная; ветошь обтирочная | 3 |  |
| 4 | Комплект вкладышей обмерить | 1. Соединить вкладыши одного комплекта при помощи хомута, добиваясь расположения торцов наружных горловин в одной плоскости. По результатам замеров делается вывод о необходимости направления комплекта вкладышей на обработку наружных поверхностей, буртов или браковке. Замеры выполнять в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, наружный диаметр подшипника, кроме того в трёх поясах. 2. Замерить наружный диаметр комплекта по формулам: d1’+ d2’ d1 = ---------- ; 2 | Позиция комплектная ПР3006.00.00; штангенциркуль ШЦС-МОП-200-370; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | d1’’+ d2’’ d2 = ------------ ; 2 d1’’’+ d2’’’ d3 = -------------- ; 2 где d1, d2, d3 – средний диаметр по отдельным поясам; d1’, d2’, d1’’, d2’’, d1’’’, d2’’’ – диаметры по отдельным плоскостям; Далее: d1+d2+d3 dн = ------------- ; 3 Для НБ-412К dн не менее 235,0 мм; для ТЕ-006 dн не менее 250,0 мм. 3. Замерить наружные диаметры буртов по формуле: d1+d2 dσ = ------- ; 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | где - d1 и d2 – диаметр бурта по отдельным плоскостям: ### Для НБ-412К dσ не менее 320 мм, для ТЕ-006 dσ не менее 250 мм. 4. Замерить ширину буртов. Для НБ-412К Nσ = (24.0- 28,5) мм; для ТЕ-006 Nσ не менее 40,0 мм. 5. Замерить толщину стенок вкладышей. Для НБ-412К не менее 10 мм, для ТЕ-006 не менее 15 мм. |  |  |  |
| 5 | Поверхности, подлежащие заливке, облудить | 1. Подготовленные поверхности вторично тщательно очистить и протереть. 2. Протравить поверхности раствором хлористого цинка (вода 72 %, хлористый цинк 25 %, соляная кислота 2 %, нашатырь 1 %.) 3. Погрузить вкладыши в лудильную камеру, нагреть до (260-265)º С, облудить подлежащие заливке поверхности прутком припоя ПОС-30 с посыпанием нагретой поверхности порошком нашатыря и зачисткой их щёткой или ветошью. Допускается лужение баббитом Б-83. Лужение осуществлять до образования сплошного гладкого блестящего слоя полуды. | Электрошкаф А192.02.00; щётка жёсткая; ветошь обтирочная; термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ | 5 | Допускается приготовление травильной кислоты путём растворения цинковой стружки в соляной кислоте до её насыщения. |
| 6 | Рабочие поверхности вкладышей залить баббитом | 1. Нагреть гильзу патрона заливочного станка до 300º, внутреннюю поверхность натереть хозяйственным мылом. Патрон станка к началу заливки прогреть до (100- 150)º С (от гильзы). | Установка заливочная А1616.00.00; электрошкаф А192.02.00; | 5 | Патрон должен соответствовать типу заливаемого подшипника. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2. Окно нижнего вкладыша закрыть заделкой, между плоскостями стыковки половин подшипника вложить стальную прокладку толщиной (0,4-0,5) мм. Подготовленный комплект вкладышей вставить в гильзу заливочного станка, гильзу завести в патрон. 3. Разогреть расплав баббита Б-16, подготовленного к заливке, до 450º. 4. Включить станок, установить скорость вращения патрона 330 об/мин. Тщательно перемешать в тигле расплав, начать заливать в воронку станка ровной непрерывной струёй, ускоряя перелив к концу заливки. Продолжительность заливки расплава не более (15-20) с, прерывать струю расплава не допускается. 5. Переключить скорость вращения патрона станка на 505 об/мин на (15-20) с, затем установить скорость 980 об/мин., держать эту скорость (6-8) мин. 6. Станок остановить, ввести в воронку станка шланг со сжатым воздухом давлением (1,5-2,0) кгс/см², пустить внутрь патрона воздух на (2-3) мин., после чего изъять подшипник из патрона. | подвод сжатого воздуха; Термометр «Кельвин»-200 МФКВ.К1.02.003 ТУ; манометр МПТ-160 кл.1 (0-10) кгс/см2; секундомер СОП пр.3-3; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1; часы бытовые |  | Сборку и установку вкладышей в гильзу производить сразу после окончания лужения, в течение (1-1,5) мин Перегрев баббита выше 500º не допускается (признак перегрева – появление на поверхности расплава оксидной плёнки с изменением цвета от жёлтого до тёмно-синего. |
| 7 | Вкладыши после заливки обработать и осмотреть | 1. Удалить приливы и заусенцы. 2. Выбить из окна нижнего вкладыша заделку. 3. Остукиванием вкладыша проверить качество заливки (чистый металлический звук). В случае дребезжащего звука, видимых отслоениях, усадках, трещинах и прочих дефектах заливки вкладыши подлежат перезаливке. | Молоток 7850-0118 Ц15Хр; молоток 0,4 кг; зубило 16*60° ;напильник 250; лампа переносная; пресс Бриннеля | 4 | Периодически проверять твёрдость залитого слоя баббита на прессе Бриннеля (26-30) ед. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Работы выполняются в защитном брезентовом костюме, рукавицах и очках. - Работы с горячими вкладышами выполнять только при помощи кузнечных щипцов или захватных приспособлений. - Работа по зачистке вкладыша после выплавления старой заливки выполняется в защитных очках, после полного остывания вкладышей. - Работы с травильным раствором осуществлять в защитных перчатках и очках. Рабочее место должно быть оборудование вытяжной вентиляцией. - Приготовление травильного раствора осуществлять в отдельном помещении с исправной вытяжной вентиляцией, вдали от источников огня. В помещении не должно быть оборудования, могущего дать искру. В помещении и вблизи него запрещается курить или пользоваться огнём. Пользоваться раствором можно только после полного прекращения газовыделения.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников