|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 10.11.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 10.11.2009 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  |  | ТЭМ2, ТГМ3 в/и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОЛ-Невинномысская, ремонтный цех Прохладная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  |  | аккумуляторная батарея 32ТН-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  |  |  | 1,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) |  | Техника безопасности |  | Исполнитель |  |  |  | Разряд работы |  | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия |  | кол-во |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 | Проверить напряжение отключенной батареи | Не менее 58 В, номинальное напряжение 64 В. Допускается выпуск из ТО-2 батареи с не более, чем двумя выключенными элементами. |  | Вольтметр постоянного тока (0÷150) В кл.2,0 М1611У3 |  |  |  |  | Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. Категорически запрещается курение вблизи батареи и применение открытого огня. |  | слесарь - аккумуляторщик |  | 1 |  | 4 | 0,007 |
|  | 2 | Осмотреть и очистить наружные поверхности элементов | Выявленные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхностей элементов и ящиков загрязнения. Проверить отсутствие течей по корпусам элементов. При выявлении течи блок элементов заменить. |  |  |  |  | Щётка волосяная; лампа переносная; салфетка техническая ГОСТ 11680; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Работы по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках и фартуке. Осмотр батареи выполнять с использование переносной лампы с закрытым кожухом и питанием от деповской сети напряжением не выше 12 В или аккумуляторного фонаря. |  | слесарь - аккумуляторщик |  | 1 |  | 4 | 0,552 |
|  | 3 | Проверить состояние и крепление перемычек | 1. Покрепить соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах, при необходимости добавить свежего солидола Ж (допускается солидол С). Свинцовые перемычки смазкой не покрываются. 3. Перемычки с окислами снять, окислы удалить чистой салфеткой. |  |  |  |  | Ключ торцовый 36 мм ГОСТ 2841; лампа переносная; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  | Подтяжку соединений межэлементных перемычек осуществлять только торцовыми ключами с изолированными рукоятками. |  | слесарь - аккумуляторщик |  | 1 |  | 4 | 0,342 |
|  | 4 | Проверить уровни электролита во всех элементах | Уровень не менее 15 мм на щитками активных частей. При необходимости уровень откорректировать добавлением дистиллированной воды. Осмотреть пробки, изношенные заменить. При необходимости прочистить вентиляционные отверстия. |  | Трубка мерная ТУ25-11-968-77 |  |  | Бачок переносной ПР1064.00.00; лампа переносная; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  | После замера и корректировки уровня с поверхностей элементов тщательно удалять брызги воды и электролита. |  | слесарь - аккумуляторщик |  | 1 |  | 4 | 0,307 |

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2 «ТЭМ2 ИО» от 31.12.2004 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Г.Г.Драчёв. «Аккумуляторы подвижного состава». 1970 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 10 | » | ноября | 200 | 9 | г. |  | « | 10 | » | ноября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |