| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды – Грузовое .............................. Э.К.Мингалеев 26 апреля 2010 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта секции холодильника 900РК-125659-333 (без обрезки трубных коробок)

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Произвести наружную очистку секции | Партию секций загрузить в моечную машину. Секции промывать в течение 20 мин., после чего обмыть секции в течение 30 горячей водой. После промывки удалить остатки загрязнений с оребрения, секцию продуть снаружи и изнутри. | Машина моечная, подвод сжатого воздуха, чалочное приспособление | 2 |  |
| 2 | Замерить длину активной части | Длина активной части не менее 800 мм. | Метр складной | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Очистить внутренние поверхности трубок и коллекторов | Секцию закрепить в вертикальном положении, заглушить нижний коллектор, заполнить секцию кислотным раствором на 15 мин., затем раствор слить. Заполнить секцию 2% раствором кальцинированной соды на 15 мин., после слива нейтрализующего раствора секцию трижды промыть изнутри чистой горячей водой. |  | 3 | В качестве моющего раствора использовать МСК, допускается применение раствора лигносульфоновой кислоты или 50% раствора ингибированной соляной кислоты. |
| 4 | Опрессовать водяную полость | Закрепить секцию на стенде. Заглушить один коллектор, заполнить секцию горячей (60÷70º) водой; создать внутри секции давление 2 кгс/см2 на 3 мин. Пометить места выявленных течей. | Стенд А1151, чекан, молоток | 4 | По результатам опрессовки определяется объём дальнейшего ремонта. Течи в местах клёпки патрубков устранить подчеканкой. |
| 5 | Снять коллекторы | Определить коллекторы, подлежащие снятию. Срезать сварные швы коллектора, коллектор изъять из трубной коробки. | Приспособление ПР2529, сварочное оборудование | 4 | Снятие коллекторов производится в зависимости от результатов дефектации секции. |
| 6 | Опрессовать секцию сжатым воздухом | 1. Заглушить оставшийся коллектор, заполнить трубки водой. 2. Опрессовать секцию снаружи сжатым воздухом давлением 3 кгс/см2 в течение 3 мин. 3. Пометить текущие трубки и места стыков трубок с трубной коробкой. | Стенд ПР314 | 4 | Работа выполняется после снятия одного или двух коллекторов. В случае выявления текущих трубок (в пределах активной части) снимаются оба коллектора. |
| 7 | Заглушить текущие трубки | Зачистить оба конца помеченной трубки, протравить зачищенные концы паяльной кислотой. Запаять трубку с обеих концов меднофосфористым припоем. | Стенд ПР2528, на-пильники, надфиль, шкурка шли фовальная, сварочное оборудование, кисть, ветошь | 5 | Число заглушенных трубок не должно превышать 9 шт. на секцию. В качестве флюса использовать техническую буру |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Запаять течи в местах стыков трубок с коробками | 1. Отжечь изнутри трубную коробку, зачистить отожжённые поверхности жёсткой щёткой, обдуть сжатым воздухом. 2. Протравить место пайки паяльной кислотой. 3. Запаять течи припоем ПОС-40 | Стенд ПР2528, щётка проволочная, напильники, горелка газовая, оборудование для пайки, подвод сжатого воздуха, кисть, ветошь. | 5 |  |
| 9 | Обработать стенки трубной коробки и коллекторов, коллектор к коробке припаять | 1. Удалить остатки старого припоя. 2. Отрихтовать стенки коробки и коллектора по оправке и кондуктору до обеспечения зазора между стенками коллектора и коробки 2,0÷3,0 мм. 3. Кромки коробки и коллектора обработать напильником для устранения заусенцев. 4. Установить секцию в кондуктор, закрепить коробки хомутами, вставить коллекторы в коробки, одев патрубки на пальцы кондуктора. 5. Кондуктор с закреплённой секцией установить в наклонное положение. Протравить верхний горизонтальный стык паяльной кислотой и пропаять припоем ПОС-30. Высота паяного шва должна быть не ниже кромок коробки и коллектора. При паке двух коллекторов перевернуть кондуктор с секцией вверх вторым коллектором и запять горизонтальный верхний стык второго коллектора выше указанным порядком. После пропайки верхних граней секцию в кондукторе перевернуть на 180º, пропаять противоположные стыки, затем остальные стыки. | Оправка, кондуктор, напильники, молоток, оборудование для пайки | 5 | Непараллельность стенок коробки и коллектора допускается не более 0,5 мм. Под нижнюю грань укладывать прокладку между коллектором и ко- робкой для обеспечения равномерного зазора в паяных швах. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Секцию опрессовать | Опрессовку выполнять согласно требованиям раздела 4. | Стенд А1151 | 4 | Работа выполняется по завершению всех паяльных работ. |
| 11 | Проверить проходимость секции | Секцию закрепить на стенде, заполнить бак стандартным количеством воды (57,6 л). Время истечения при температуре воды +10º не должно превышать 63 сек., при температуре +20º - 57 сек., при температуре +25º - 55 сек. | Стенд А1139, чалочное приспособление, секундомер | 4 | При превышении установленного времени повторить работы согласно требованиям раздела 3 и повторить проверку проходимости. |
| 12 | Секцию продуть | Продувку осуществлять снаружи и изнутри до полного удаления воды из трубок, коллекторов и оребрения. | Подвод сжатого воздуха | 2 |  |
| 13 | Выправить деформированные пластины и края патрубков |  | Плоскогубцы, спецнож, молоток, наставка | 3 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Работы по очистке внутренних поверхностей трубок выполняются с обязательным использованием кислотозащитных перчаток и фартука, а также защитных очков. - Рабочее место ремонта секций должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией и аптечкой с растворами питьевой соды и борной кислоты. - При продувке секций избегать вылета загрязнений в сторону людей. Носок коллектора при продувке закрывать специальным фартуком для направления вылета загрязнений вверх и в сторону от рабочих мест. Продувку трубных коробок и коллекторов после зачистки выполнять в защитных очках. - При пайке с использованием газовой горелки пользоваться защитными очками, место пайки должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. - Переноску секций и их установку на стенды и в моечную машину выполнять двумя работниками.

Инженер-технолог						А.А.Шитов

Согласовано: 	Инженер по ОХТ и ТБ					С.С.Бортников

ТЧПЛ									А.В.Дружинин