| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 21 мая 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 аккумуляторных батарей 46ТПНЖ-550

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверить напряжение отключённой батареи. | Не ниже 55 В, номинальное 57,5 В (по вольтметру на пульте). |  | 4 |  |
| 2 | Осмотреть наружные пове- | Открыть крышки отсеков, обнаруженные выплески элек- | Щётка волосяная салфетка. | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | рхности элементов. | тролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности элементов скопления солей и загрязнений. |  |  |  |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек. | 1. Покрепить все соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить. 3. Перемычки с окислами и отложениями солей снять, загрязнения удалить сухой чистой салфеткой. | Ключ торцовый с изолированной рукояткой, лампа переносная, ветошь, салфетки. | 4 | При смазке перемычек избегать попадания смазки на резиновые детали. Вид смазки - УН. |
| 4 | Проверить напряжение каждого элемента. | Минимальное напряжение - 1,2 В/эл., напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 сек. после включения вилки. Элементы с низким напряжением, “нулевые”, переполюсованные, с протечками электролита и прочими повреждениями заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка нагрузочная. | 4 | Работа выполняется при включённом освещении ВВК и дизельного помещения. Допускается оставлять в работе батарею с не более, чем одним отключённым элементом. |
| 5 | Проверить уровни электролита во всех элементах. | Высота электролита в элементах (40÷50) мм над верхними кромками сепараторов. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | Трубка мерная стеклянная, приспособление для перелива. | 4 | После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалить брызги воды и электролита. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Все работы по уходу за аккумуляторными батареями выполняются в резиновых перчатках и фартуках. - Затяжку соединений перемычек производить только торцовыми ключами с изолированными рукоятками. - Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После проверки напряжения элементов под нагрузкой все потребители на тепловозе немедленно отключать. - Осмотр батареи осуществлять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом с питанием от цеховой сети напряжением не выше 12 В или с аккумуляторным фонарём..

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Дружинин