| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 13 апреля 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1 аккумуляторной батареи 75КН-150Р

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверить напряжение отключённой батареи | Не менее 82,5 В, номинальное напряжение 90 В. | Вольтметр постоянного тока (0-150) В | 4 |  |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов | Снять кожухи с борнов. Обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности скопления загрязнений. | Щётка волосяная; салфетка техническая; ветошь | 4 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек | 1. Покрепить соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить свежей. Тип смазки – солидол Ж, допускается солидол С. 3. Перемычки с окислами снять, окислы удалить чистой салфеткой. | Ключ торцовый 36; ключ рожковый 32*36 мм; салфетка техническая | 4 |  |
| 4 | Проверить уровни электролита во всех элементах | Уровень (20-60) мм над пластинами. При необходимости откорректировать уровень добавлением дистиллированной воды. | Бачок переносной; салфетка техническая; трубка мерная | 4 |  |
| 5 | Прочистить вентиляционные отверстия в пробках | Работа выполняется до заворачивания пробок после проверки уровня и плотности электролита. | Специгла; ветошь обтирочная | 3 |  |
| 6 | Проверить напряжение каждого элемента | Минимальное напряжение 1,1 В/эл, напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 с после включения вилки. Работа выполняется при включённом освещении ВВК, дизельного помещения, кабины и подкузовном освещении. Не допускается выпуск из ТР-1 или ТО-3 батареи с хотя бы одним отключённым элементом. Элементы с низким напряжением, «нулевые», переполюсованные, с протечками электролита, повреждённые заменить на исправные и предварительно заряженные. | Вилка нагрузочная | 4 |  |
| 7 | Произвести отбор проб электролита для анализа | Пробы отбираются из 3 ÷ 4 наиболее худших элементов (с наименьшим напряжением, низким уровнем электролита, признаками кипения и т.д.) | Комплект посуды; груша резиновая | - | Работа выполняется при ТР-1 работниками ХТЛ. |
| 8 | Проверить состояние аккумуляторных ящиков | Проверять отсутствие повреждений и выплесков электролита. Повреждённые поверхности покрыть щелочеупорной краской. Восстановление поверхности производить согласно требованиям Приложения 4 технического описания и инструкции по эксплуатации АДИФ-563535.075 ТО. | Шкурка шлифовальная; кисти | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Проверить крепление элементов. |  | 4 |  |
| 9 | Замерить сопротивление изоляции батареи | Замер производить по формуле Фриша или мегомметром на 500 В. Величина сопротивления не ниже 50 КОм. При меньшем сопротивлении элементы перебрать, места утечек тока выявить и устранить. | Мегомметр (0-2000) кОм U-500 В | 4 |  |
| 10 | Произвести восстановительный подзаряд батареи | Подсоединить кабели от зарядного агрегата к клеммам зарядки батареи. Заряжать током 30 А до напряжения (1,70-1,75) В/эл. Допускается ускоренный заряд режимом: - заряд током 60 А в течение 2.5 ч; - Заряд током 30 А до напряжения (1,70-1,75) В/эл. Температура электролита при заряде не должна превышать 45° и быть ниже +5°. При необходимости подзаряд выполняется на ТО-3. | Ключ торцовый 36; ключ рожковый 32*36 мм; агрегат зарядный А960, вольтметр постоянного тока (0-150) В; амперметр постоянного тока (150-0-150) А; часы бытовые; термометр жидкостный (0-150)° | 4 | Работа выполняется при ТР-1. |
| 11 | Проверить плотность электролита во всех элементах | Плотность (1,19-1,21) гр/см3 при температуре + 20°. При необходимости произвести корректировку с соблюдением уровня. | Бачок переносной; салфетка техническая; ареометр; трубка мерная | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ: - Работа по уходу за батареей выполняется в резиновых фартуке и перчатках. - Осмотр батареи выполнять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом и питанием от цеховой сети напряжением не ниже 12 В или с аккумуляторным фонарём. - Подтяжку межэлементных соединений осуществлять только торцовыми ключами, ключи должны иметь изолирующие рукоятки. - После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалять брызги электролита. - Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После окончания проверки все потребители немедленно отключить. - Отбор проб электролита и проверку плотности производить в резиновых перчатках и фартуке. - Перед проверкой сопротивления изоляции убеждаться в выключенном положении рубильника батареи. - Во время заряда все работы на тепловозе или вагоне прекращаются. Выходы на площадку аккумуляторного отсека и в кабину (на ЧМЭ3Т и АЧ2 пространство вокруг аккумуляторных ящиков) ограждается предупредительными плакатами. - Во время зарядки запрещается курение и применение открытого огня в цехе.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Нарушевич