|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  |  | СР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия специального подвижного состава |  |  |  |  |  | КДЭ-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  |  | цех ремонта специального самоходного подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  | средний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  |  | стрела грузоподъёмного крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) |  | Техника безопасности |  | Исполнитель |  |  |  | Разряд работы |  | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия |  | кол-во |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 | Стрелу очистить | Очистке от грязи и смазки подвергаются все поверхности до чистого металла. |  |  |  |  | Щётки металлически; ветошь обтирочная |  | Работа выполняется в защитной каске. |  | слесарь |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 2 | Стрелу осмотреть | Определение макротрещин толщиной более 0.1 мм, разрывов, выбоин, вмятин, деформации основного металла и сварных соединений. После осмотра дефектные места замаркировать меловыми отметками. |  | Лупа *7 |  |  |  |  | Работа выполняется в защитной каске. |  | слесарь |  | 1 |  | 5 |  |
|  | 3 | Замерить деформации металлоконструкций | Допускается кривизна по длине – 20 мм; неперпендикулярность оси ее основания замеренная на конце стрелы – 25 мм; волнистость основных уголков на длине 1м – 4мм; местный изгиб стрелы на длине 1м – 3мм; несоостность отверстий в основании и головке не допускается; износ от коррозии не более 10% первоначального сечения; увеличение диаметра болтовых отверстий до 15 % номинального размера. Детали имеющие размеры свыше указанных допусков ремонтируются. После осмотра дефектные места замаркировать меловыми отметками. |  | Рулетка 20 м; струнка стальная; штангенциркуль; угольник; набор щупов; линейка 1000 мм |  |  | Стапель |  | Работа выполняется в защитной каске. |  | слесарь |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 4 | Сварные швы стрелы осмотреть | Выявляются трещины, непровары, свищи, пористость, наплывы, прожоги, шлаковые включения, подрезы |  | Дефектоскоп магнитный ДГК |  |  | Лупа */; ветошь обтирочная |  | Работа выполняется в защитной каске. |  | слесарь |  | 1 |  | 5 |  |
|  | 5 | Выполнить холодную правку элементов металлоконструкций | 1. Выправить полки, уголки, раскосы. Правке подлежат элементы, имеющие искривление не более двух толщин (8,0 мм). Остаточное искривление допускается не более 3 мм по длине элемента 1 метр. 2. Выправить раскосы со стрелой прогиба до 6 мм по длине 1 метр. Остаточное искривление допускается не более 3 мм по длине элемента 1 метр. 3. Выправить направляющие успокоительной тележки (при стреле прогиба до 6,0 мм по длине элемента 1 метр). Остаточное искривление допускается не более 3 мм по длине элемента 1 метр. |  | Линейка 1000 мм; набор щупов |  |  | Лупа *7; стапель; прокладки деревянные; домкрат; кувалда |  | Работа выполняется в защитной каске. |  | слесарь |  | 1 |  | 5 |  |
|  | 6 | Выполнить горячую правку элементов ме- | 1. Выправить раскосы со стрелой прогиба от 6,0 до 25,0 мм по длине элемента 1 метр в любой плоскости. Перед правкой выполнить нагрев места правки до (850÷950)° С (цвет нака- |  | Линейка 1000 мм; набор щупов |  |  | Лупа *7; Стапель; прокладки медные; |  | Работа выполняется в защитной каске. Место выполнения работ должно быть |  | слесарь газосварщик |  | 1 1 |  | 5 3 |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  | таллоконструкций | ла красный, ярко-красный). Остаточное искривление допускается не более 3 мм по длине элемента 1 метр. 2. Выправить полки уголков раскосов с искривлением до двух толщин полок. Перед правкой выполнить нагрев места правки до (850÷950)° С (цвет накала красный, ярко-красный). Остаточное искривление допускается не более 3 мм по длине элемента 1 метр. 3. Выправить направляющие успокоительной тележки при стреле прогиба от 6,0 до 25,0 мм по длине элемента 1 метр в любой плоскости. Перед правкой выполнить нагрев места правки до (850÷950)° С (цвет накала красный, ярко-красный). Остаточное искривление допускается не более 3 мм по длине элемента 1 метр. 4. Устранить неровности и коробление листовых элементов. Перед правкой выполнить нагрев места правки до (850÷950)° С (цвет накала красный, ярко-красный). Остаточное искривление допускается не более 3 мм. 5. Выправить основные продольные уголки при прогибе от 3,0 до 35,0 мм по длине элемента 1 метр. Перед правкой выполнить нагрев места правки до (850÷950)° С (цвет накала красный, ярко-красный). Остаточное искривление допускается не более 3 мм по длине элемента 1 метр. |  |  |  |  | домкрат; кувалда; оборудование газосварочное |  | оснащено средствами первичного пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Основные углы отремонтировать | Ремонту подлежат углы с искривлением более 35,0 мм по длине элемента 1 метр. 1. Дефектные места вырезать. 2. Места вырезки зачистить, кромки к сварке подготовить. Угол разделки кромок (25±2)°. Перекос торцов не более 1 мм в любой плоскости. 3. Вставки изготовить. Длина вставки на (2÷4) мм короче вырезанного фрагмента. Материал вставки – сталь 14Г2. Угол разделки (25±2)°. 4. Вставку прихватить по месту в двух точках. Положение прихватки нижнее, вертикальное. Несовпадение полок при прихватке не более 0,5 м. Зазор в корне шва (1,0÷2,0) мм. Прихватку выполнять электродом УОНИ-Г3/55, ø (3÷4) мм. |  | Угломер; угольник; линейка 1000 мм; набор щупов |  |  | Стапель; оборудование газосварочное; оборудование электросварочное; машинка шлифовальная; ножовка механическая; струбцины; молоток слесарный; набор клейм |  | Работа выполняется в защитной каске. Место выполнения работ должно быть оснащено средствами первичного пожаротушения. |  | слесарь газосварщик электросварщик |  | 1 1 1 |  | 6 3 5 |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | 5. Вставку по месту приварить. Положение сварки нижнее, вертикальное. Сварку вести электродами УОНИ-Г3/55 ø (3÷4) мм обратной полярности. Корневой шов варить электродом ø 3 мм, сила сварочного тока (60÷100) А. Последующие швы накладывать электродом ø 4 мм, сила сварочного тока (110÷160) А. 6. Зачистить сварочные швы. Зачистку выполнять заподлицо с металлом основного уголка. Допускается возвышение сварного шва на высоту до 0,5 мм, переходы от сварного шва к основному металлу должны быть плавными. Направление рисок при зачистке вдоль уголка. 7. Накладку на приваренный основной уголок установить. Материал накладки - сталь ВСт-3сп. Толщина накладки 1,2 толщины уголка.. Длина накладки должна быть равна учетверенной ширине плюс длина вставки, местные зазоры между накладкой и усиливаемым элементом не более 1.0мм. Положение сварки нижнее, вертикальное, сила сварочного тока (60÷100)А в зависимости от диаметра электрода. Сварку вести электродами УОНИ-Г3/55 ø (3÷4) мм обратной полярности. 8. Отремонтированные места замаркировать. Клеймение наносить с правой стороны на усиливающей накладке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Дефектные места металлоконструкций срезать. | Подрез металла сопряженного элемента не допускается |  |  |  |  | Оборудование газосварочное |  | Работа выполняется в защитной каске. Место выполнения работ должно быть оснащено средствами первичного пожаротушения. |  | слесарь газосварщик |  | 1 1 |  | 5 3 |  |
|  | 9 | Металл после срезки дефектных элементов зачистить | Зачистку выполнять заподлицо. Допускается уменьшение первоначального сечения не более 8%, все переходы должны быть плавными. Направление рисок при зачистке - вдоль оси стрелы. |  |  |  |  | Машинка шлифовальная |  | Работа выполняется в защитной каске |  | слесарь |  | 1 |  | 5 |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 10 | Раскосы с основным уголком соединить | 1. Уголки заготовить. Длина, геометрические размеры и материалы выбираются согласно альбомным размерам сталь 14Г2 ГОСТ 19281-73 (спокойная). 2. Кромки, подготовленные к сварке, зачистить. Зачистку выполнять до металлического блеска. Длина зачистки на 20 мм больше длины шва. 3. Уголки к месту приварки согласно требованиям чертежа установить. Зазор между основным уголком и местом приварки не более 1,0 мм. 4. Уголки приварить. Положение сварки нижнее. Катет 4 мм. Тавровый, у обушка длиной не менее 35 мм; нахлесточный, у пера -не менее 15 мм. Соотношение длин швов у обушка и пера 2, 33, сила сварочного тока (60÷100) А. Сварку вести электродами УОНИ-13/55 ø 3 мм постоянным током обратной полярности. |  | Катетометр |  |  | Стапель; ножовка по металлу; станок отрезной абразивный; щётки металлические; струбцины |  | Работа выполняется в защитной каске. Место выполнения работ должно быть оснащено средствами первичного пожаротушения |  | слесарь электросварщик |  | 1 1 |  | 6 5 |  |
|  | 11 | Приварить фланцы | Сила сварочного тока (60÷100) А. Катеты сварного шва согласно чертежу 23-15020 СБ. Сварку вести электродами УОНИ-13/55 ø 3 мм постоянным током обратной полярности. Отремонтированные места замаркировать. Клеймение наносить с правой стороны в середине фланца. |  | Катетометр |  |  | Оборудование электросварочное; молоток слесарный; набор клейм. |  | Работа выполняется в защитной каске. Место выполнения работ должно быть оснащено средствами первичного пожаротушения |  | слесарь электросварщик |  | 1 1 |  | 5 4 |  |
|  | 12 | Заварить несквозные трещины | Заварке подлежат трещины, распространяющиеся в глубину не более 5 % сечения. Положение сварки нижнее, вертикальное. Разделка кромок трещины под угол (252)  или односторонняя под угол (452) . Сила сварочного тока (60÷100) А. Сварку вести электродами УОНИ-13/55 ø 3 мм постоянным током обратной полярности. Отремонтированные места замаркировать. Клеймение наносить с правой стороны в середине фланца. |  |  |  |  | Оборудование электросварочное; зубило; молоток слесарный; набор клейм |  | Работа выполняется в защитной каске. Место выполнения работ должно быть оснащено средствами первичного пожаротушения |  | слесарь электросварщик |  | 1 1 |  | 5 4 |  |
|  | 13 | Заварить сквозные трещины и трещи- | 1. Заварку выполнять с разделкой кромок под шов и сквозной засверловкой. Положение сварки нижнее, вертикальное. Разделка кромок трещины под угол (252)  или односторонняя под угол |  | Угломер |  |  | Электродрель; молоток слесарный; зубило; |  | Работа выполняется в защитной каске. Место выполнения работ должно быть |  | слесарь электросварщик |  | 1 1 |  | 5 5 |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  | ны, распространяющиеся на глубину более 5 % сечения | (452) . Засверловку концов трещин выполнять сверлом ø 3 мм. Сила сварочного тока (60÷100) А. Сварку вести электродами УОНИ-13/55 ø 3 мм постоянным током обратной полярности. 2. Накладки на заваренные трещины установить. Материал накладок - сталь ВСт-3сп.Толщина накладки 1, 2 толщины усиливаемых элементов. Зазор между накладкой и усиливаемым элементом не более 1, 0 мм. Длина накладки равна учетверенной ширине плюс длина трещины. Направление шва – вдоль линии действия силы. Катет высотой 0, 7 толщины усиливаемого элемента. Положение сварки нижнее, вертикальное. Сила сварочного тока (60÷100) А, (110÷160) А в зависимости от диаметра электрода. 3. Отремонтированные места замаркировать. Место клеймения с правой стороны на внутренней накладке. |  |  |  |  | стапель; набор клейм |  | оснащено средствами первичного пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Геометрические размеры стрелы проверить | Требования к замерам согласно разделу 3 настоящей карты |  | Рулетка 20 м; струна измерительная; штангенциркуль; угольник; набор щупов; линейка 1000 м |  |  |  |  | Работа выполняется в защитной каске. |  | слесарь |  | 1 |  | 6 |  |
|  | 15 | Дефектоскопию и осмотр сварных швов произвести | Не допускаются трещины, не провары, свищи, пористость, прожоги, шлаковые включения, подрезы, наплывы, не заделанные или не выведенные кратеры. |  | Набор щупов; дефектоскоп магнитный ДГК |  |  | Лупа *7; ветошь обтирочная |  | Работа выполняется в защитной каске. |  | слесарь техник |  | 1 1 |  | 6 |  |
|  | 16 | Регистрацию отремонтированной стрелы оформить | Запись в книге дефектоскописта об отсутствии дефектов и в паспорте крана о замененных элементах, сведения об использованных материалах на основании полученного сертификата завода–изготовителя или заключения Дорожной химико –технической лаборатории. |  |  |  |  |  |  |  |  | техник |  | 1 |  |  |  |

При составлении карты использована литература:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ЦТ-3106, Калуга, МПС, Минтрансстрой, 1981, 149 с.

- Временные правила капитального и среднего ремонта дизель-электрических кранов на железнодорожном ходу КДЭ-151, КДЭ-161, М., Транспорт, 1983, 64 с.

- Альбом чертежей железнодорожных кранов КДЭ-151, КДЭ-251, КДЭ-161, Части I, II, III, Киров, Кировский завод им. 1 мая, 1972, 365 с.

- Альбом чертежей железнодорожных кранов КДЭ-163, КДЭ-253, Киров, Кировский машиностроительный завод им. 1 мая, 1972, 365 с.

- Электроды для ручной дуговой сварки в строительстве, Каталог, М, Всесоюз. науч.-исслед. институт по строительству магистральных трубопроводов, 1982, 133 с.

- Фоминых В.П., Яковлев А.П., Ручная дуговая сварка, М., «Высшая школа», 1986, 285 с.

- Бычков И.А., Резников В.А. Справочник по грузоподъемным кранам, М., Транспорт, 1969, 223 с.

- ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. М., Издательство стандартов, 1982, 63 с.

- Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, моторвагонного подвижного состава, ЦТ-251, М., Транспорт, 1975, 203 с.

- Соколов И.И. Газовая резка и сварка металлов, М., Высшая школа, 1981, 317 с.

- Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. Под ред. Б.Е. Патона, М., Машиностроение, 1974, 767 с.

- ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества,  М., Издательство стандартов, 1983, 11 с.

- Правила капитального и среднего ремонтов кранов на железнодорожном ходу типов КЖДЭ, КЖ и КЖГ. ЦТК-11, утвержденные заместителем министра путей сообщения РФ А.Н. Кондратенко «27» января 1998 г., М, 2001, 132 с.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 201 |  | г. |  | « |  | » |  | 201 |  | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |