ОГЛАВЛЕНИЕ

№1 Ремонт стрелы	2

№2 Ремонт поворотной рамы	7

№3 Ремонт портала	9

№4 Ремонт грейфера	10

№5 Ремонт промежуточного вала редуктора механизма поворота	13

№6 Ремонт входного вала-шестерни редуктора механизма подъема груза	15

№7 Ремонт вала-шестерни редуктора механизма поворота	17

№8 Ремонт оси прижимного ролика грузовой лебедки	19

№9 Ремонт оси шестерни подачи смазки осевого редуктора 4-09020-45	21

№10 Ремонт червячной шестерни редуктора стрелоподъемного механизма	23

№11 Ремонт входного вала осевого редуктора механизма передвижения	25

№12 Ремонт вала первой ступени осевого редуктора механизма передвижения         4-09020-18	27

№13 Ремонт вала второй ступени осевого редуктора механизма передвижения         4-09020-18	29

№14 Ремонт вала барабана стрелоподъемного механизма	31

№15 Ремонт вала барабана механизма подъема груза	33

№16 Ремонт вала полумуфты редуктора грузового барабана	35

№17 Ремонт оси головки стрелы	37

№18 Ремонт оси портала	39

№19 Ремонт вала полумуфты редуктора грузового барабана	41

№20Ремонт выходного вала редуктора механизма поворота 4-08020-30 (4-08020-30А)	43

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	45

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 01 |
| --- | --- |

# №1 Ремонт стрелы

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр и маркировка дефектных мест | Мел | Лупа с семикратным увеличением | Стапель | Определение макротрещин толщиной более 0.1 мм, разрывов, выбоин, вмятин, деформации основного металла и сварных соединений |
|  | Очистка от грязи и смазки | Ветошь, уайт-спирт, керосин | Металлические щетки | Стапель | Очистить все поверхности до металлического блеска |
|  | Визуальный осмотр и маркировка дефектных мест | Мел | Лупа с семикратным увеличением | Стапель | Определение макротрещин толщиной более 0.1 мм, разрывов, выбоин, вмятин, деформации основного металла и сварных соединений |
|  | Измерение деформаций металлоконструкций и маркировка дефектных мест | Мел | Рулетка длинной 20м, струнка, штангенциркуль, угольник, набор щупов, линейка метровая | Стапель | Допускается кривизна по длине – 20 мм; неперпендикулярность оси ее основания замеренная на конце стрелы – 25 мм; волнистость основных уголков на длине 1м – 4мм; местный изгиб стрелы на длине 1м – 3мм; несоостность отверстий в основании и головке не допускается; износ от коррозии не более 10% первоначального сечения; увеличение диаметра болтовых отверстий до 15% номинального размера. Детали имеющие размеры свыше указанных допусков ремонтируются |
|  | Осмотр и дефектоскопия сварных соединений и маркировка дефектных мест | Ветошь, минеральное масло, мел, магнитный порошок | Набор щупов дефектоскопа | Лупа с семикратных увеличением, магнитный дефектоскопом ДГК | Выявляются трещины, непровары, свищи, пористость, наплывы, прожоги, шлаковые включения, подрезы |
|  | Холодная правка элементов металлоконструкций: | Прокладки деревянные | «Лапа», домкрат, кувалда, линейка, набор щупов | Стапель |  |
| 6.1. | Полок, уголков, раскосов, имеющих искривление не более двух толщин (8мм) |  |  |  | Искривление выправленной полки уголка раскоса не более 3мм на длине 1м |
| 6.2. | Раскосов, имеющих стрелу прогиба не более 6мм на длине 1 м в любой плоскости |  |  |  | Искривление выправленного раскоса не более 3мм на длине 1м |
| 6.3 | Направляющих успокоительной тележки, имеющих стрелу прогиба не более 6мм на длине 1м в любой плоскости |  |  |  | Стрела прогиба выпрямленных направляющих не более 3мм на длине 1м |
|  | Горячая правка элементов металлоконструкции | Медные прокладки, противопожарный инвентарь | Лапа, домкрат, кувалда, ацетиленовый или керосиновый резаки | Стапель |  |
| 7.1. | Раскосов, имеющих стрелу прогиба более 6мм и до 25 мм на длине 1м в любой плоскости |  | Линейка, набор щупов |  | Нагрев до 850-950С (красный, ярко-красный цвет). Контроль по п.6.2. |
| 7.2 | Полок уголков раскосов, имеющих искривление более 2-х толщих полок |  | Линейка, набор щупов |  | Нагрев до 850-950С (красный, ярко-красный цвет). Контроль по п.6.1. |
| 7.3 | Направляющих успокоительной тележки, имеющих стрелу прогиба более 6мм и до 25мм н длине 1 м в любой плоскости |  |  |  | Нагрев до 850-950С (красный, ярко-красный цвет). Контроль по п.6.3. |
| 7.4 | Листовые элементы |  |  |  | Нагрев до 850-950С (красный, ярко-красный цвет). Местный прогиб не более 3мм |
| 7.5 | Основных продольных уголков, имеющих стрелу прогиба более 3мм и до 35мм на длине 1м |  |  |  | Нагрев до 850-950С (красный, ярко-красный цвет). Стрела прогиба не более 3мм на длине 1м |
|  | Ремонт основных углов со стрелой прогиба более 35мм на длине 1м |  |  |  |  |
| 8.1 | Вырезка дефектного места | Противопожарный инвентарь | Ацетиленовый резак | Стапель |  |
| 8.2 | Зачистка места вырезки и подготовка кромок |  | Ручная шлифовка, угломер, угольник | Стапель | Угол разделки кромок 252. Перекос торцов не более 1мм в любой плоскости |
| 8.3 | Изготовление вставки |  | Абразивный станок или механическая ножовка, ручная шлифовка, угломер | Стапель | Длина вставки 2-4мм короче вырезанного участка. Материал – сталь 1412. Угол разделки кромок 252. |
| 8.4 | Прихватка вставки с двух сторон в двух точках | Электрод марки УОНИ-Г3/55 3-4мм | Линейка, щуп, источник постоянного тока обратной полярности | Стапель | Положение прихватки нижнее, вертикальное, несовпадение полок – 0.5мм. Зазор для корня шва 1-2мм |
| 8.5 | Приварка вставки | Электрод марки УОНИ-Г3/55 3-4мм | Источник постоянного тока обратной полярности | Стапель | Положение сварки нижнее, вертикальное. Корневой шов варить электродом 3мм. Сила тока 60-100А. Последующие швы накладывать электродами 4мм, сила тока 110-160 А. |
| 8.6 | Зачистка швов подлицо с металлом основного уголка |  | Ручная шлифовка, метровая линейка, щупы | Стапель | Допускается возвышение сварного шва на высоту 0.5мм, переходы от сварного шва к основному металлу должны быть плавными. Направление рисок вдоль уголка. |
| 8.7 | Установка накладки на сваренный основной уголок и ее приварка | Электрод марки УОНИ-Г3/55 3-4мм | Струбцины, набор щупов, источник постоянного тока обратной полярности | Стапель | Материал сталь ВСт-3сп. Толщина накладки 1.2 толщины. Длина накладки равна учетверенной ширине + длина вставки, местные зазоры между накладкой и усиливаемым элементом не более 1.0мм. Положение сварки нижнее, вертикальное, сила тока 60-100А в зависимости от диаметра электрода. |
| 8.8 | Клеймение отремонтированного места |  | Клейма, молоток | Стапель | Место клеймения справой стороны на усиливающей накладке |
|  | Срезка дефектных элементов металлоконструкций | Противопожарный инвентарь | Ацетиленовый или керосиновый резаки |  | Подрез металла сопряженного элемента не допускается |
|  | Зачистка металла после резки, заподлицо |  | Ручная шлифовка или шлифовальный круг |  | Допускается уменьшение первоначального сечения не более 8%, все переходы должны быть плавными. Направление рисок вдоль оси стрелы |
|  | Соединение раскосов с основным уголком |  |  |  |  |
| 11.1 | Заготовка уголков |  | Станок для абразивной механической резки, ножовка |  | Длина, геометрические размеры и материалы выбираются согласно альбомным размерам сталь 14Г2 ГОСТ 19281-73 (спокойная). |
| 11.2 | Зачистка кромок на длину сварки |  | Металлические щетки |  | До металлического блеска. Длина зачистки на 20 мм больше длины шва. |
| 11.3 | Установка уголков к месту приварки согласно заводскому чертежу |  | Струбцины | Стапель | Зазор между основным уголком и раскосом не более 1, 0 мм. |
| 11.4 | Приварка уголков | Электроды марки УОНИ-13/55, 3мм | Источник постоянного тока обратной полярности | Стапель | Положение сварки нижнее. Катет 4 мм. Тавровый, у обушка длиной не менее 35 мм; нахлесточный, у пера -не менее 15 мм. Соотношение длин швов у обушка и пера 2, 33, сила тока 60-100А. |
|  | Приварка фланцев | Электроды марки УОНИ-13/55, 3мм | Источник постоянного тока обратной полярности |  | Сила тока 60-100А.Катеты сварного шва согласно чертежу 23-15020 СБ. |
| 12.1 | Клеймение места приварки |  | Клейма, молоток |  | Место клеймения в середине фланца с правой стороны. |
|  | Заварка несквозных трещин, не превышающих 5% сечения элемента | Электроды марки УОНИ-13/55, 3мм | Источник постоянного тока обратной полярности, молоток, зубило |  | Положение сварки нижнее, вертикальное. Разделка кромок трещины под угол 252 или односторонняя под угол 452. Сила тока 60-100А. |
| 13.1 | Клеймение места заварки |  | Молоток, клеймо |  | Место клеймения с правой стороны от заваренного места. |
|  | Заварка сквозных трещин с разделкой кромок под шов и сквозной засверловкой | Электорды марки УОНИ-1355, диаметром 3 мм. | Дрель со сверлом диаметром 3 мм. Источник постоянного тока обратной полярноти. Молоток, зубило, угломер. |  | Положение сварки нижнее, вертикальное. Разделка кромок трещины под угол 252 или односторонняя под угол 452. Сила тока 60-100А. |
| 14.1 | Перестановка накладок на заваренные сваркой трещины с двух сторон | Электорд марки УОНИ-1355, диаметром 3 мм. | Источник постоянного тока обратной полярности. | Стапель. | Материал сталь ВСт-3сп.Толщина накладки 1, 2 толщины усиливаемых элементов. Зазор между накладкой и усиливаемым элементом не более 1, 0 мм. Длина накладки равна учетверенной ширине плюс длина трещины. Направление шва –вдоль линии действия силы. Катет высотой 0, 7 толщины усиливаемого элемента. Положение сварки нижнее, вертикальное. Сила тока 60-100А, 110-160А в зависимости от диаметра электрода. Место клеймения с правой стороны на внутренней накладке. |
| 14.2 | Клеймение отремонтированного места |  | Клейма, молоток. |  | Место клеймения с правой стороны на внутренней накладке. |
|  | Измерение геометрических размеров |  | Рулетка длиной 20 м., струнка, штангенциркуль, угольник, набор щупов, линейка метровая. | Стапель | Допуска не более указанных в п.4 |
|  | Дефектоскопия и осмотр сварных швов | Ветошь, минеральное масло, магнитный порошок. | Лупа 7-и кратного увеличения, набор щупов дефектоскопа. | Магнитный дефектоскоп типа ДГК | Не допускаются трещины, не провары, свищи, пористость, прожоги, шлаковые включения, подрезы, наплывы, не заделанные или не выведенные кратеры. |
|  | Регистрация готового изделия |  |  |  | Запись в книге дефектоскописта об отсутствии дефектов и в паспорте крана о замененных элементах, сведения об использованных материалах на основании полученного сертификата завода –изготовителя или заключения Дорожной химико –технической лаборатории. |

### ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы слесарь должен надеть полагающуюся ему исправную спецодежду и спецобувь. Не разрешается работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях, босоножках).

- Слесарь обязан при работе пользоваться исправным инструментом:

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 02 |
| --- | --- |

# №2 Ремонт поворотной рамы

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка от грязи и краски сварных швов. | Ветошь, керосин. | Металлические щетки. |  | Очистка до металлического блеска. |
|  | Визуальный осмотр, дефектоскопия сварных швов и маркировка дефектных мест. | Мел, магнитный порошок. | Лупа 7-и кратного увеличения. Набор щупов дефектоскопа. | Магнитный дефектоскоп типа ДГК | Определение трещин толщиной более 0, 1 мм. внутренних и внешних разрывов, выбоин, не проваров, свищей, прожогов, шлаковых включений, подрезов, наплывов, не заваренных и не выведенных кратеров. Маркировка дефектных мест мелом. |
|  | Горячая правка элементов металлоконструкций. | Медные прокладки, противопожарный инвентарь. | Лапа, домкрат, кувалда, ацетиленовый или кислородный резаки. |  |  |
| 3.1 | Листовых элементов имеющих местный прогиб от 3 до 20 мм. |  |  |  | Нагрев до 850-950С (красный, ярко-красный цвет). Местный прогиб не более 3 мм. |
| 3.2 | Уголков, швеллеров и их полок, имеющих прогиб более 3 |  |  |  | Нагрев до 850-950С (красный, ярко-красный цвет). Стрела прогиба не более 3 мм. на длине 1 м. |
|  | Ремонт дефектных сварных швов, определенных в п.2 |  |  |  |  |
| 4.1 | Вырубка дефектных участков сварных швов. |  | Пневмозубило, зубило, молоток |  | До основного металла. |
| 4.2 | Заварка дефектных участков сварных швов. | Электроды марки УОНИ -1355 диаметром 3, 4 мм. | Источник постоянного тока обратной полярности. |  | Отсутствие трещин, непроваров, пор, шлаковых включений, свищей, прожогов, подрезов, наплывов, не заделанных или не выведенных кратеров. Положение сварки нижнее, вертикальное, верхнее. Сила тока 60 –100А для электродов 3, 4 мм. соответственно. |
|  | Дефектоскопия и осмотр сварных швов. | Ветошь, минеральное масло, магнитный порошок. | Лупа 7-и кратного увеличения, набор щупов. | Магнитный дефектоскоп типа ДГК | Не допускаются: трещины, непровары, свищи, пористость, прожоги, шлаковые включения, подрезы, наплывы. |
|  | Регистрация готового изделия. |  |  |  | Соответствующая запись в книге дефектоскописта и сведения об использованных материалах на основании полученного сертификата или заключения ДХТЛ. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 03 |
| --- | --- |

# №3 Ремонт портала

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь, мел | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой | Бракуются деформированные трубы стоек портала. |
|  | Очистка от грязи и смазки. | Ветошь, керосин. | Металлические щетки |  | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь, мел | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы. |
|  | Вырезка деформированных мест | Противопожарный инвентарь | Ацетиленовый резак |  |  |
|  | Изготовление новых стоек |  | Механическая ножовка, ручная шлифовка |  | Длина стойки на 2-4 мм. короче альбомного размера. Материал в ВСт-3сп. |
|  | Прихватка стойки в 4-х точках | Электрод МР-3 диаметр 4 мм. | Источник постоянного или переменного тока обратной полярности. |  | Сварочный шов стыковой зазор 1-2 мм. |
|  | Приварка стойки | Электрод МР-3 диаметр 4 мм. | Источник постоянного или переменного тока обратной полярности. |  | Положение сварки нижнее, вертикальное. Сила тока 110-160А. |
|  | Дефектоскопия сварных швов. | Ветошь, минеральное масло, мел, магнитный порошок. | Набор щупов дефектоскопа. | Магнитный дефектоскоп типа ДГК. Лупа 7-и кратным увеличением. | Выявляются трещины, непровары, свищи, пористость, наплывы, прожоги. |
|  | Регистрация отремонтированного портала. |  |  |  | Запись в книге дефектоскописта об отсутствии дефектов и в паспорте крана о замененных элементах, сведения об использованных материалах на основании полученного сертификата завода-изготовителя или заключения ДХТЛ. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 04 |
| --- | --- |

# №4 Ремонт грейфера

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр и маркировка дефектных мест грейфера. | Мел | Лупа 7-и кратным увеличением |  | Определение трещин толщиной более 0, 1 мм. погнутостей, разрывов, деформации основного металла и сварных солединений. |
|  | Очистка от грязи и смазки. | Ветошь, керосин. | Металлические щетки. | Очистить все поверхности до металлического блеска. |  |
|  | Визуальный осмотр. | п.1 | п.1 |  | п.1 |
|  | Измерение деформации металлоконструкции и маркировка дефектных мест. | Мел | Линейка метровая, штангенциркуль, набор щупов, угольник. |  | Зазоры между закрытыми кромками ножей не более 2 мм. на отдельных участках, суммарная длина которых не должна превышать 300 мм. Превышение одной кромки относительно другой в сомкнутом положении челюстей не более 3 мм. Местный прогиб листовых элементов не более 3 мм. Местный изгиб наружних тяг на длине не более 3 мм. |
|  | Дефектоскопия связных соединений и маркировка дефектных мест. | Ветошь, мел, минеральное масло, магнитный порошок. | Набор щупов. | Магнитный дефектоскоп типа ДГК, лупа 7-и кратным увеличением. | Выявляются трещины, недовары, свищи, пористости, наплывы, прожоги, шлаковые включения, подрезы. |
|  | Холодная правка элементов металлоконструкций. |  |  |  |  |
| 6.1 | Тяги внутренняя и наружная имеющие прогиб до 6 мм. в любой плоскости. |  | Кувалда и кузнечный молот, линейка, щупы. |  | Искревление выпрямленных тяг не более 3 мм. на длине 1м. |
| 6.2 | Листовые элементы, имеющие местный прогиб не более 6 мм. |  | Кувалда, линейка, щупы. |  | Исправление выпрямленных элементов не более 3 мм. |
|  | Горячая плавка элементов металлоконструкций. | Противопожарный инвентарь. | Кувалда, кузнечный пресс, ацетиленновый или керосиновый резаки, набор щупов. |  |  |
| 7.1 | Тяги внутренние и наружные имеющие прогиб от 6 до 35 мм. на длине 1 м. в любой плоскости. |  |  |  | Нагрев 850-950С (красный, ярко-красный цвет).Контроль по п.6.1 |
| 7.2 | Листовые элементы, имеющие местный прогиб от 6 до 20 мм. |  |  |  | Нагрев 850-950С (красный, ярко-красный цвет).Контроль по п.6.2 |
| 8 | Заварка несквозных трещин. | Электроды марки УОНИ-1355 диаметр электрода 3 мм. | Источник постоянного тока обратной полярности, молоток, зубило. |  | Положение сварки нижнее, вертикальное. Разделка кромок трещин под угол 252. Сила тока 60-100А. |
| 9 | Заварка сквозных трещин с разделкой кромок под шов и сквозной засверловкой. | Электроды марки УОНИ-1355 диаметр электрода 3 мм. | Дрель со сверлом диаметром 3-4 мм. Источник постоянного тока обратной полярности, молоток, зубило, угломер. |  | Положение сварки нижнее, вертикальное. Разделка кромок трещин под угол 252. Сила тока 60-100А. |
| 10 | Ремонт листовых элементов, имеющих местный прогиб более 20 мм. |  |  |  |  |
| 10.1 | Вырезка деформированных мест. | Противопожарный инвентарь. | Ацетиленовый резак. |  |  |
| 10.2 | Вварка пластины встык со шлифовкой сварочного шва заподлицо | Электроды марки УОНИ-1355 диаметр электрода 3, 4 мм. | Источник постоянного тока обратной полярности, ручная шлифовка | . | Материал пластины сталь ВСт-3пс толщиной 10 мм. Прихватка пластины в положении, обеспечивающим провар корня. Положение сварки нижнее, вертикальное. Сила тока 60-100А., 110-160А для электродов 3 и 4 мм. соответственно. |
| 10.3 | Приварка усиливающая пластины. | Электроды марки УОНИ-1355 диаметр электрода 3, 4 мм. | Источник постоянного тока обратной полярности. |  | Материал пластины сталь ВСт-3пс толщиной 12 мм. На прилегающие пластины не более 1, 5 мм. Катет шва 7 мм. Положение сварки нижнее, вертикальное. Сила тока 60-100А., 110-160А для электродов 3 и 4 мм. соответственно. Перекрытие стыкового шва на 25 мм. в любом месте. |
| 11 | Ремонт дефектных сварных швов. |  |  |  |  |
| 11.1 | Вырубка дефектных участков сварных швов. |  | Зубило, молоток. |  | До основного металла. |
| 11.2 | Заварка дефектных мест. | Электроды марки УОНИ-1355 диаметр электрода 3, 4 мм. | Источник постоянного тока обратной полярности. |  | Отсутствие трещин, непроваров, пор, шлаковых включений, свищей, прожогов, подрезов, наплывов, не заделанных или выведенных кратеров. Положение сварки нижнее, вертикальное. Сила тока 60-100А., 110-160А для электродов 3 и 4 мм. соответственно. |
| 12 | Дефектоскопия и осмотр сварных швов. | Ветошь, минеральное масло, магнитный порошок. | Лупа 7-и кратного увеличения, набор щупов дефектоскопа, магнитный дефектоскоп типа ДГК. |  | Не допускаются трещины, непровары, свищи, пористость, прожоги, шлаковые включения, подрезы, нашивы, не заделанные или не проваренные кратеры. |
| 13 | Регистрация готового изделия. |  |  |  | Запись в книге дефектоскописта об отсутствии дефектов и в паспорте грейфера об отремонтированных элементах на основании полученного сертификата завода-изготовителя или заключения Дорожной химико-технической лаборатории. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 05 |
| --- | --- |

# №5 Ремонт промежуточного вала редуктора механизма поворота

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой | Бракуется: выщербины зубьев шестерни, трещины любого расположения, раковины, сколы более 0, 1 мм. |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой | Бракуется: выщербины зубьев шестерни, трещины любого расположения, раковины, сколы. |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест и шестерни |  | Штангенциркуль и микрометр | Стол с подставкой и лампой | Признается годным при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр 72-79, 999 мм. Бракуется если диаметр менее 72 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР-3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение -нижнее, направление –вдоль оси, сила тока: диаметр электрода 4 мм.-160-220А диаметр 5 мм.-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы | Токарный станок | Размер согласно чертежу 4-08020-21 |
|  | Дефектоскопия готовой вал -шестерни | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.3.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 06 |
| --- | --- |

# №6 Ремонт входного вала-шестерни редуктора механизма подъема груза

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, выщербины зубьев шестерни, раковины, сколы более 0, 1 мм. |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, выщербины зубьев шестерни, раковины, сколы более 0, 1 мм. |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин |
|  | Замеры посадочных мест, шестерни и резьбы |  | Штангенциркуль, микрометр, зубомер | Стол с подставкой и лампой. | Признается годным при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А-41, 5-44, 99 мм, поверхности Б63-69, 99 мм. Бракуется если диаметр поверхности А менее 41, 5 мм, поверхности Б менее 63 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР-3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление –вдоль оси. Сила тока: диаметр 4 мм.-160-220А, 5 мм.-180-260А |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы | Токарный станок | Размер согласно чертежу 4-06020-17Б (4-06020-19Б) |
|  | Дефектоскопия готовой вал -шестерни | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 07 |
| --- | --- |

# №7 Ремонт вала-шестерни редуктора механизма поворота

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, выщербины зубьев шестерни, трещины любого расположения, раковины, сколы более 0, 1 мм. |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, выщербины зубьев шестерни, трещины любого расположения, раковины, сколы более 0, 1 мм. |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин |
|  | Замеры посадочных мест, шестерни и резьбы |  | Штангенциркуль, микрометр, зубомер | Стол с подставкой и лампой. | Признается годным при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А-54-59, 99 мм., поверхности Б-63-69, 07 мм., поверхности В-45-49, 99 мм. Срыв резьбы поверхности С более 2-х ниток. Бракуется если диаметры поверхности А менее 54 мм., поверхности Б менее 63 мм., поверхности В менее 45 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР-3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление –вдоль оси. Сила тока: диаметр 4 мм.-160-220А, 5 мм.-180-260А |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы | Токарный станок | Размер согласно чертежу 4-08020-03 |
|  | Дефектоскопия готовой вал -шестерни | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 08 |
| --- | --- |

# №8 Ремонт оси прижимного ролика грузовой лебедки

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годным при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А 18-19, 99 мм. Бракуется, если диаметр поверхности А менее 18 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР-3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 4-06070-05 |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 09 |
| --- | --- |

# №9 Ремонт оси шестерни подачи смазки осевого редуктора 4-09020-45

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест и резьбы. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годной при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А-27-29, 99 мм, поверхности Б-22, 5-24, 99 мм. Срыв резьбы поверхности В более 2-х ниток. Бракуется если диаметры поверхностей А менее 27 мм, поверхности Б менее 22, 5 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-160-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 4-09020-45 |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 10 |
| --- | --- |

# №10 Ремонт червячной шестерни редуктора стрелоподъемного механизма

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: выщербины зубьев шлицов, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: выщербины зубьев шлицов, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест и шлицов. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годной при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А-54-59, 99 мм, поверхности Б 72-79, 99 мм.Бракуется если диаметр поверхности А менее 54 мм, поверхности Б меньше 72 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 4-12020-06В |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 11 |
| --- | --- |

# №11 Ремонт входного вала осевого редуктора механизма передвижения

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: выщербины зубьев, шестерни и шлицов, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: выщербины зубьев, шестерни и шлицов, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест и шлицов. |  | Штангенциркуль, микрометр, зубомер. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годной при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А 54-59, 99 мм. Бракуется если диаметр поверхности А менее 54 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 4-09020-24Б (5-09020-70) |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 12 |
| --- | --- |

# №12 Ремонт вала первой ступени осевого редуктора механизма передвижения         4-09020-18

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: выщербины зубьев шлицов, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: выщербины зубьев шлицов, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест и шлицов. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годной при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А 54-59, 99 мм. Бракуется если диаметр поверхности А менее 54 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 4-09020-18 |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 13 |
| --- | --- |

# №13 Ремонт вала второй ступени осевого редуктора механизма передвижения         4-09020-18

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: выщербины зубьев шестерни, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: выщербины зубьев шестерни, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест и шестерни. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годной при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр 54-59, 99 мм. Бракуется если диаметр менее 54 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 4-09020-19 |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 14 |
| --- | --- |

# №14 Ремонт вала барабана стрелоподъемного механизма

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годной при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А 72-79, 99 мм. Бракуется если диаметр поверхности А меньше 72 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 4-12059-03 |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 15 |
| --- | --- |

# №15 Ремонт вала барабана механизма подъема груза

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годным при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А 58, 5-64, 9 мм, поверхности Б 71, 5-79, 49 мм. Бракуется если диаметр поверхности А менее 58, 5 мм, поверхности Б меньше 71, 5 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 4-0608-05А |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 16 |
| --- | --- |

# №16 Ремонт вала полумуфты редуктора грузового барабана

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест и шестерни. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годным при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А-99-109, 99 мм, диаметр поверхности Б-117-129, 99 мм, диаметр поверхности В-140, 17-154 мм, диаметр поверхности С-81-89, 99 мм. Бракуется если диаметр поверхности А, Б, С менее соответственно 99, 117 мм, 81 мм. Диаметр поверхности В более 154 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А, диаметр 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 4-060020-11А |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 17 |
| --- | --- |

# №17 Ремонт оси головки стрелы

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годной при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А 72-79, 98 мм, диаметр поверхности Б 81-89, 962 мм. Бракуется если диаметр поверхности А менее 72 мм, диаметр поверхности Б менее 81 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 5-15040-01А (5-15040-01) |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 18 |
| --- | --- |

# №18 Ремонт оси портала

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годным при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А 67, 5-75 мм, поверхности Б 81-89, 925 мм. Бракуется если диаметр поверхности А менее 67, 5 мм, поверхности Б менее 81 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 3-10020-01 |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 19 |
| --- | --- |

# №19 Ремонт вала полумуфты редуктора грузового барабана

| № п/п | Наименование операции |  | Материал |  | Инструмент | Приспособления |  | Критерий оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр |  | Ветошь |  | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. |  | Бракуется: выщербины зубьев шестерни, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |  |
|  | Промывка |  | Раствор каустической соды |  |  | Моечная машина |  | Отсутствие грязи и смазки. |  |
|  | Визуальный осмотр |  | Ветошь |  | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. |  | Бракуется: выщербины зубьев шестерни, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |  |
|  | Дефектоскопия по всей длине |  | Магнитный порошок |  |  | Дефектоскоп типа ДГК |  | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |  |
|  | Замеры посадочных мест и шестерен. |  |  |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. |  | Признается годным при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А-99-109, 99 мм, диаметр поверхности Б-117-129, 99 мм, диаметр поверхности В-140, 17-154; диаметр поверхности С 76, 5-84-99 мм. Бракуется если диаметр поверхности А, Б, С менее соответственно 99 мм, 117 мм, 76, 5 мм, диаметр поверхности В более 154 мм. |  |
|  | Наплавка посадочных мест |  | Электрод МР -3 |  |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. |  | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |  |
|  | Проточка посадочных мест |  |  |  | Токарные резцы. | Токарный станок. |  | Размер согласно чертежу 4-060020-02А |  |
|  | Дефектоскопия готовой оси |  | Магнитный порошок |  |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК |  | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |  |
|  | Оформление документации |  |  |  |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |  |
|  |  | Разработал: |  | Инженер-технолог |  |  |  |  | Е.Н. Ким |
|  |  | Проверил: |  | Заместитель начальника депо по ремонту |  |  |  |  | Е.А. Доронин |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер локомотивного депо Прохладная __________________ Мингалеев Э.К. «_____» ________________ 200__ г. |
| --- | --- |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № | 20 |
| --- | --- |

# №20Ремонт выходного вала редуктора механизма поворота 4-08020-30 (4-08020-30А)

| № п/п | Наименование операции | Материал | Инструмент | Приспособления | Критерий оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: выщербины зубьев шестерни, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Промывка | Раствор каустической соды |  | Моечная машина | Отсутствие грязи и смазки. |
|  | Визуальный осмотр | Ветошь | Лупа 7-и кратным увеличением | Стол с подставкой и лампой. | Бракуется: выщербины зубьев шестерни, трещины любого расположения, раковины и сколы более 0, 1 мм |
|  | Дефектоскопия по всей длине | Магнитный порошок |  | Дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии внутренних дефектов, раковин и трещин. |
|  | Замеры посадочных мест и шлицев. |  | Штангенциркуль, микрометр. | Стол с подставкой и лампой. | Признается годным при соответствии альбомным размерам. Направляется в ремонт если диаметр поверхности А 99-109, 99 мм (94, 5-104, 99 мм), диаметр поверхности Б 108-119, 99 мм. Бракуется если диаметр поверхности А, Б менее соответственно 99 мм (94, 5мм)108 мм. |
|  | Наплавка посадочных мест | Электрод МР -3 |  | Источник переменного или постоянного тока обратной полярности. | Положение нижнее. Направление вдоль оси. Сила тока диаметр 4мм-160-220А 5мм-180-260А. |
|  | Проточка посадочных мест |  | Токарные резцы. | Токарный станок. | Размер согласно чертежу 4-08020-30 (4-08020-30А) |
|  | Дефектоскопия готовой оси | Магнитный порошок |  | Стол с подставкой и лампой, дефектоскоп типа ДГК | Бракуется при наличии дефектов п.1.4 |
|  | Оформление документации |  |  |  | Запись в журнале дефектоскописта о результатах дефектоскопии. |

| Разработал: | Инженер-технолог |  | Е.Н. Ким |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Заместитель начальника депо по ремонту |  | Е.А. Доронин |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ЦТ-3106, Калуга, МПС, Минтрансстрой, 1981, 149 с.

- Временные правила капитального и среднего ремонта дизель-электрических кранов на железнодорожном ходу КДЭ-151, КДЭ-161, М., Транспорт, 1983, 64 с.

- Альбом чертежей железнодорожных кранов КДЭ-151, КДЭ-251, КДЭ-161, Части I, II, III, Киров, Кировский завод им. 1 мая, 1972, 365 с.

- Альбом чертежей железнодорожных кранов КДЭ-163, КДЭ-253, Киров, Кировский машиностроительный завод им. 1 мая, 1972, 365 с.

- Электроды для ручной дуговой сварки в строительстве, Каталог, М, Всесоюз. науч.-исслед. институт по строительству магистральных трубопроводов, 1982, 133 с.

- Фоминых В.П., Яковлев А.П., Ручная дуговая сварка, М., «Высшая школа», 1986, 285 с.

- Бычков И.А., Резников В.А. Справочник по грузоподъемным кранам, М., Транспорт, 1969, 223 с.

- ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. М., Издательство стандартов, 1982, 63 с.

- Инструктивные указания по сварочным работам при ремонте тепловозов, электровозов, моторвагонного подвижного состава, ЦТ-251, М., Транспорт, 1975, 203 с.

- Соколов И.И. Газовая резка и сварка металлов, М., Высшая школа, 1981, 317 с.

- Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. Под ред. Б.Е. Патона, М., Машиностроение, 1974, 767 с.

- ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества,  М., Издательство стандартов, 1983, 11 с.

- Правила капитального и среднего ремонтов кранов на железнодорожном ходу типов КЖДЭ, КЖ и КЖГ. ЦТК-11, утвержденные заместителем министра путей сообщения РФ А.Н. Кондратенко «27» января 1998 г., М, 2001, 132 с.