| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 14 от 22.11.1999 г. |  |  |  | Главный инженер |
|  |  |  |  | локомотивного депо |
|  |  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  |  | 15 июня 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 25

технического обслуживания ТО-2 аккумуляторной батареи NKS-150, 75КН-150Р

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проверить напряжение отключенной батареи. | Не менее 82,5 В, номинальное напряжение 90 В. |  | 0,007 | 4 | Допускается выпуск из ТО-2 батареи с не более, чем двумя отключёнными элементами. |
| 2 | Осмотреть наружные поверхности элементов. | Обнаруженные выплески электролита удалить салфеткой. Удалить с поверхности скопления загрязнений. | Щётка волосяная салфетки. | 0,068 | 4 | У 75КН-150Р снимать кожухи с борнов. |
| 3 | Проверить состояние и крепление перемычек. | 1. Покрепить соединения перемычек. 2. Проверить наличие смазки на борнах и перемычках, при необходимости добавить свежей 3. Перемычки с окислами снять, окислы удалить сухой частой салфеткой. | Ключи торцовый и рожковый с изолированными рукоятками, салфетки. | 0,067 | 4 | Перемычки и борны смазывать смазкой УН. |
| 4 | Проверить уровни электролита во всех элементах. | У 75КН-150Р 20÷60 мм, у NKS-150 не ниже 55 мм над уровнем пластин. При необходимости пополнить дистиллированной водой. | Трубка мерная, приспособление для заливки, салфетки. | 0,331 | 4 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Работы по уходу за батареей выполнять в резиновых перчатках и фартуках. - Подтяжку межэлементных соединений осуществлять только торцовым ключом, межъящичные перемычки 75КН-150Р рожковыми ключами с изолированными рукоятками. - Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. После проверки напряжения элементов под нагрузкой все потребители на тепловозе немедленно отключить. - После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалять брызги электролита - Осмотр батареи осуществлять с использованием переносных ламп с закрытым кожухом и питанием от цеховой сети напряжением не выше 12 В или с аккумуляторным фонарём.

Оперативное время всего	-	2,851 нч;

Средний разряд			-	4,3;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОХТ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонту тепловозов ЧМЭ3. 2001 г.

- К.И.Рудая. «Электрическое оборудование тепловозов». 1981 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.